Новые гидрофильные анионообменники для ионной хроматографии

Затираха А.В.

аспирант

Московский государственный университет им М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sashaz2006@yandex.ru

Разработка новых неподвижных фаз, обеспечивающих высокоэффективное и селективное определение неорганических анионов, является одной из важнейших задач в современной ионной хроматографии. Сополимеры стирола и дивинилбензола с высокой степенью сшивки чаще всего используются в качестве матриц для синтеза анионообменников благодаря их высокой механической и химической устойчивости и отсутствию набухания в подвижных фазах, используемых в ионной хроматографии.  Однако зачастую при использовании таких анионообменников значительный вклад в удерживание анионов вносят неионообменные взаимодействия с ароматической основой сорбента. Такие взаимодействия характерны для поляризуемых анионов, таких как нитрат и бромид, и проявляются в увеличении относительного удерживания и существенном размывании пиков этих анионов. Известно, что строение функциональной группы оказывает значительное влияние на хроматографические свойства сорбентов, а повышение гидрофильности неподвижной фазы позволяет уменьшить негативное влияние матрицы на удерживание поляризуемых анионов. В связи с этим необходимым является поиск новых подходов к синтезу анионообменников, позволяющих повышать гидрофильность неподвижной фазы.

В данной работе представлены два метода синтеза анионообменников, общие схемы которых представлены в таблице:

| Способ №1 | Способ №2 |
| --- | --- |
| 1. Ацилирование уксусным ангидридом | 1. Хлорацилирование |
| 2. Восстановительное аминирование | 2. Аминирование |
| 3. Алкилирование | 3. Алкилирование |

Главным достоинством обоих подходов является возможность легко варьировать структуру функциональной группы за счет выбора амина на второй стадии синтеза и подходящего алкилирующего агента на третьей стадии. В качестве алкилирующих агентов часто используются различные галоген- и дигалогеналканы, однако для повышения гидрофильности функциональной группы наиболее перспективным представляется использование соединений класса оксиранов, обладающих к тому же высокой реакционной способностью в реакции с аминами.

Ионохроматографические свойства сорбентов, синтезированных способами №1 и №2 с использованием различных аминов и алкилирующих агентов, были изучены в режиме ионной хроматографии с подавлением фоновой электропроводности при элюировании карбонатными буферными растворами. На всех анионообменниках, полученных при алкилировании галоген- или  дигалогеналканами наблюдается аномальное удерживание поляризуемых ионов нитрата и бромида и существенное размывание их пиков. Однако при алкилировании аминогруппы эпоксисоединениями ряд удерживания анионов соответствует традиционному для ионной хроматографии, а эффективность для всех анионов, в том числе и неполяризуемых, существенно повышается, что свидетельствует о снижении влияния матрицы на удерживание анионов. Максимальная эффективность, полученная на анионообменниках, аликилированных эпоксисоединениями, при элюировании карбонатным буферным раствором составляет 50000 тт/м для фосфат-иона.