Органомодифицированные минералы - эффективные сорбенты ароматических углеводородов из водных растворов

Савин А.В.

Аспирант

Казанский федеральный университет,

Химический институт имени А.М.Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: savinandrei@mail.ru

Ароматические углеводороды (УВ) группы бензола являются распространенными и наиболее токсичными  загрязнителями подземных и поверхностных вод. В сорбционной очистке воды от малорастворимых органических загрязнителей преимущественно используют активированный уголь и, в последние годы, модифицированные катионными поверхностно-активными веществами (КПАВ) катионо-обменные минералы (цеолиты и глины) [1]. Основными недостатками этих сорбентов являются их высокая стоимость и низкая износоустойчивость при эксплуатации в фильтрах.

В связи с этим задачами данной работы были: а) разработка составов органомодифицированных сорбентов (ОМС) на основе недорогих органомодификаторов и минералов; б) изучение сорбционных свойств новых ОМС. В качестве носителей использовались песок и силикагель, органомодификаторов – полиэтилен высокого давления (80-300 тыс. дальтон) и бутадиен-метилстирольный каучук (СКМС-30 АРКМ-15) с молекулярной массой 200-400 тыс. дальтон. Модифицирование минералов каучуком проводили в тетрахлорметане до содержания модификатора в ОМС 2 % (от веса носителя), полиэтиленом (ПЭ) – в гексане. Песок модифицировали полиэтиленом до степени 5 и 10 вес. %, а силикагель - до 5, 10 и 30 вес.%. Сорбцию бензола из водной фазы изучали на хроматографе «Кристалл Люкс-4000М». Часть сорбционных данных приведена в таблице. Основным показателем эффективности жидкофазной сорбции является коэффициент распределения сорбата (Kd) между жидкой (Vsol, ммоль/л) и твердой (Vsorb, ммоль/кг) фазой сорбента.

Таблица  Коэффициенты распределения Kd (Кос) (л/кг) при сорбции бензола из воды на ОМС

|  | немодифици-рованные | полиэтилен (ПЭ) |  |  | каучук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нагрузка, вес.% |  | 5 | 10 | 30 | 2 |
| силикагель | 0,33 | 2,46 (57.40) | 4,85 (56.58) | 14,41 (56.04) | 2,42 (112.75) |
| песок | 0 | 3,13 (73.04) | 7,47 (86.58) | - | 2,14 (113.84) |

Сравнение Kd для ОМС и для немодифицированных минералов-носителей показало, что  модифицирование полимерами вызывает резкий рост сорбционной активности в отношении бензола. Для определения эффективности полимерных модификаторов рассчитаны эмпирические коэффициенты Кос, представляющие собой отношение Kd к содержанию органического углерода в модификаторе с учетом степени модификации носителя (табл.). Показано, что каучук как модификатор в среднем в два раза эффективнее, чем ПЭ. В случае модифицирования каучуком, ОМС на основе песка и силикагеля имеют одинаковую сорбционную емкость, однако, при использовании ПЭ в качестве модификатора ОМС на основе песка в 1,3-1,5 раза более эффективны в отношении сорбции бензола. Установлена  диффузионная природа обнаруженных эффектов.

Литература

Ranck, J.M., Bowman,R.S., Weeber, J.L., Katz, L.E. and Sullivan, E.J. BTEX removal from produced water using surfactant-modified zeolite // J. Environ. Eng. 2005, №131(3). p. 434.

Работа выполнена по гранту РФФИ 09-04-01436