Пьезокварцевый иммуносенсор на основе самоорганизующихся монослоев тиолов для определения тетрациклинов в пищевых продуктах

Терещенкова А.А., Воронежцева О.В.

Студент, аспирант

Липецкий государственный технический университет,

металлургический институт, Липецк, Россия

E-mail: anna_8907@mail.ru

Антибиотики тетрациклинового ряда широко применяются в ветеринарной практике для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, повышения продуктивности животноводства и могут накапливаться в пищевой продукции и представлять угрозу для здоровья людей.

Предложены методики определения следовых количеств тетрациклинов в курином мясе и яйцах, свинине, креветках, молочных продуктах, меде, сыре, кошачьем корме «Whiskas» с помощью проточного пьезокварцевого иммуносенсора.

Методами пьезокварцевого микровзвешивания и атомной силовой микроскопии изучены условия иммобилизации конъюгатов тетрациклина с бычьим сывороточным альбумином на подложке на основе линейных и гетероциклических тиолов, сформированной методом самоорганизующихся монослоев. Биомолекулы ковалентно закрепляли с помощью глутарового альдегида. Качество полученных покрытий оценивали по массе биослоя (влияющей на интервал определяемых содержаний), числу устойчивых циклов измерений, концентрационной чувствительности, изменению шероховатости поверхности. Слои, сформированные на основе тиолов линейного строения (цистамин, 11-меркаптоундеканол, бутантиол), располагаются в плоскости перпендикулярно поверхности электрода, практически параллельно друг другу и характеризуются относительно невысокой массой (до 40 мкг) и шероховатостью (300 нм), показывают высокую концентрационную чувствительность (15 Гц∙мл / мкг). Устойчивость покрытия сохраняется в течение 20 циклов измерения.

Подложки на основе индивидуальных  гетероциклических тиолов имеют высокую массу (167 мкг) и шероховатость (652 нм), покрытия устойчивы  до 7 циклов измерений. Минимальные значения концентрационной чувствительности (3 – 5 Гц∙мл / мкг) свидетельствуют о недостаточной концентрации поверхностных функциональных групп, обеспечивающих связывание с биомолекулами.

Исследованы условия получения смешанных монослов линейных и гетероциклических тиосоединений, изучено влияние соотношения концентраций растворов тиолов на свойства рецепторных покрытий сенсоров. Показано, что послойное нанесение на поверхность электрода 11-меркаптоундеканола и триазогетероцикла, взятых в соотношении 2:1, способствует образованию устойчивого покрытия, выдерживающего до 25-30 циклов регенерации. Установлено снижение шероховатости поверхности (187 нм) относительно монослоев, сформированных с помощью линейных тиолов, связанное с образованием прочно сшитой наноструктуированной поверхности.

В работе использовали групп-специфичные антитела, позволяющие определять  суммарное содержание тетрациклинов в пищевой продукции. Установлены константы аффинности, рабочие концентрации антител, соответствующие 50 % - ному связыванию в иммунный комплекс. Рассчитаны коэффициенты перекрестного реагирования (R,%) антител к тетрациклинам и их структурным аналогам. Значения R,% для антибиотиков группы тетрациклинов составляют 87 - 95 %, для других соединений не превышают 5%, что свидетельствует о возможности селективного определения в присутствии соединений близкого строения. Разработанные методики апробированы при определении тетрациклинов в пищевых продуктах. Линейный диапазон определяемых содержаний 0,01-250 нг/мл, предел обнаружения – 0,007 нг/мл.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-03-97566_р_центр_а).