Особенности пробоподготовки при определении редкоземельных элементов в горных породах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

Федюнина Н.Н.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

e-mail: nataliafedyunina@mail.ru

Современные фундаментальные геологические и геохимические исследования требуют разработки надежных, экспрессных и высокоточных аналитических методов определения редких и рассеянных, в том числе редкоземельных элементов (РЗЭ), в различных типах горных пород. Низкие уровни содержания РЗЭ (0,5 – 100 мкг/г) и других геохимических индикаторов диктуют необходимость применения высокочувствительных методов анализа и зачастую требуют процедуры предварительного концентрирования. Целью данной работы является создание комбинированной методики определения РЗЭ в геологических образцах, включающей разложение твердой пробы, концентрирование и детектирование методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС).

Исследована возможность минерализации различных типов горных пород в микроволновом поле (МВ разложение). Особое внимание уделено поиску условий полного разложения проб, т.к. только в этом случае разрабатываемые методики будут иметь необходимые метрологические характеристики.

Установлено, что базальты (с содержанием оксида кремния менее 50% масс.) минерализуются количественно за 30 минут. Граниты и гранитоиды, содержащие более 50% масс. оксида кремния, не вскрываются даже при выдерживании в течение 120 минут при 210°С. Повторная минерализация неразложившегося остатка в течение 60 минут в более жестких условиях также не приводит к количественному разложению пробы. Показано, что для гранитов в данных условиях не полностью вскрываются алюмосиликаты кальция и натрия, с которыми ассоциированы РЗЭ, а также Sr, Y, Ba, Nb, Ta, Th. Количественное разложение проб с содержанием оксида кремния более 50% масс. достигается при сплавлении образцов с метаборатом лития.

Растворы РЗЭ, полученные в результате вскрытия проб, не могут непосредственно вводиться в плазму ИСП-МС, поскольку имеют сложный состав с высоким содержанием кислот и солей. Разбавление этих растворов до приемлемого уровня существенно снижает концентрацию РЗЭ, что диктует необходимость их концентрирования. Подобраны условия динамического концентрирования РЗЭ на Pol-ДЭТАТА сорбенте. Изучена возможность проточного масс-спектрометрического детектирования РЗЭ в растворах после концентрирования.

Оценены источники погрешности разрабатываемой методики, рассчитаны пределы обнаружения и установлены диапазоны определяемых содержаний анализируемых элементов. Правильность разработанного метода подтверждена анализом отечественных и международных стандартных образцов состава.