Металлосодержащие автокомплексы как активные компоненты мембранных нитрат-селективных электродов

Козлов Михаил Александрович

Студент 2 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: kozlov_mikhail_a@mail.ru

Органические соединения с внутримолекулярными донорно-акцепторными взаимодействиями, так называемые автокомплексы, могут представлять собой подходящие исходные лиганды при построении супрамолекулярных металлокомплексных систем. Такие лиганды в сочетании с гидратами нитратов Со2+ и Ni2+ были изучены нами в качестве электродноактивных компонентов поливинилхлоридных (ПВХ)-мембран, функционирующих в растворах анионов.

Исследованы следующие соединения:

На основе указанных реагентов приготовлены пластифицированные мембраны ИСЭ, содержащие ПВХ и пластификатор – о-нитрофенилоктиловый эфир и изучены их электродные отклики в растворах анионов. Все мембранные ИСЭ демонстрируют отклик, близкий к теоретическому, в растворах нитрат-иона. Электродные характеристики изученных  мембран представлены в таблице:

|  | S, мВ/дек | Область линейности,М | Сmin,М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66.0 | 1x10-1 – 1x10-4 | 4.2x10-5 |
| 2 | 51.2 | 1x10-1 – 1x10-3 | 5.3x10-4 |
| 3 | 57.6 | 1x10-1 – 1x10-4 | 4.4x10-5 |
| 4 | 55.8 | 1x10-1 – 1x10-3 | 4.7x10-4 |

Наилучшие электродные свойства: крутизна электродной функции, область линейности и предел обнаружения в растворах нитратов демонстрируют мембраны на основе соединений 1 и 3.

Методом биионных потенциалов оценена селективность ИСЭ к нитрату в присутствии посторонних анионов. Из результатов исследования следует, что возможно определение нитрат-ионов в присутствии сульфат-, фторид-, хлорид-, ацетат нитрит-, бромид-, и ацетат-ионов.

Коэффициенты селективности приведены в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты селективности.

| Анион | SO42- | F- | Cl- | AcO- | NO2- | Br- | I- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,001545 | 0,044843 | 0,024778 | 0,025664 | 0,084386 | 0,328172 | 38,21232 |
| 2 | 0,052676 | 0,370739 | 0,196244 | 0,159575 | 0,167226 | 0,474075 | 55,20128 |
| 3 | 0,004471 | 0,054135 | 0,042005 | 0,063528 | 0,114078 | 0,29106 | 21,3005 |
| 4 | 0,033096 | 0,312141 | 0,324563 | 0,642554 | 1,386143 | 1,046584 | 16,39416 |