Физиологически активные наночастицы на основе системы

сополимер диаллилдиметиламмоний хлорида с диоксидом серы – цефазолин – додецилсульфат натрия

Бабаев М.С.1, , Галимова С. Р.2, Каримова Г. Р.2

Аспирант

1 Институт органической химии УНЦ РАН, Уфа, Россия

2 Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Е- mail: BabaevMarat@yandex.ru

Особый интерес в химии полиэлектролитных комплексов представляет получение самоорганизующихся макромолекулярных систем мицеллярного типа в виде наночастиц, которые обладают рядом ценных свойств и значительным потенциалом практического использования [1,2]. Роль таких комплексов в прикладном плане определяется их возможностью использования как систем носителей для доставки лекарственных средств (ЛС). Системы наночастиц-носителей обеспечивают оптимальное всасывание и повышают биодоступность плохлорастворимых или быстро разрушающихся ЛС и что важно, способствует целенаправленной доставке ЛС. Традиционные способы введения ЛС не создают таких условий так как характеризуются широким биораспределением ЛС в различные органы и ткани организма, не обеспечивая необходимой избирательности накопления в органе-«мишени».  Поэтому создание и внедрение систем носителей для доставки ЛС создает значительные терапевтические преимущества и способствует повышению эффективности и безопасности фармакотерапии [3].

В работе получены физиологически активные наночастицы на основе водорастворимого сополимера –диаллилдиметиламмоний хлорида с диоксидом серы (ПДАХ-SO2), комплексно связанного с антибиотиком цефазолином (ЦФЗ), и ионогенным ПАВ – додецилсульфатом натрия (ДДС). Для получения частиц использован прием иммобилизации антибиотика путем образования комплекса лекарственного вещества с макромолекулами сополимера с последующим формированием самоорганизующихся  наночастиц полиэлектролитного комплекса.  При взаимодействии получаемого таким образом физиологически активного полиаминсульфона с ионогенным ПАВ антибиотик оказывается надежно связанный внутри молекулярного комплекса. В зависимости от способа получения его содержание в частицах составляет  5-11%. Средневесовые радиусы частиц дисперсной фазы полиэлектролитных систем, определенные методом спектра мутности, составляют порядка 500-600 нм. Показано, что полиэлектролитные комплексы ПДАХ-SO2 − ЦФЗ – ДДС являются агрегативно устойчивыми в отношении сохранения размеров частиц дисперсной фазы в течение длительного времени хранения, в широком интервале температур (0° − 50 °С) и значения рН дисперсионной среды (рН = 2 – 12).

Работа выполнена при финансовой	поддержке ФЦП “Научные  и научно-педагогические кадры инновационной России” (ГК 02.740.11.0648)

Литература

1. Литманович Е.А. // Тез. докл. Малый полимерный конгресс «Создание и изучение макромолекул и макромолекулярных структур новых поколений». М. 2005. С.20.

2. Кабанов В.А., Зезин А.Б. Водорастворимые нестехиометричные полиэлектролит-ные комплексы - новый класс синтетических полиэлектролитов, Итоги науки и техники, Сер. Органическая химия, 5, М., 1984. С.131-189.

3. Леонова М.В, Белоусов Ю.Б. Современные лекарственные формы и системы доставки лекарственных средств (часть 2) // Клиническая фармакология и терапия. 2009, 18(2).