Исследование самоорганизации фуллеренсодержащих полимеров 1

Хамидуллин Ф.Ф.1

Кузнецов С.И.2

1ГУО ВПО Башкирский государственный университет

Россия, 450074 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

2Институт органической химии Уфимского научного центра РАН

Россия, 450054 г. Уфа, пр. Октября, 71

E–mail: darkseed666@rambler.ru

Радикальной вещественно-инициированной полимеризацией метилметакрилата и стирола в растворе толуола и присутствии фуллерена С60 синтезированы низкомолекулярные фуллеренсодержащие полимеры. Полученные ПММА-С60 и ПС-С60 имеют разное мольное соотношение мономерного звена к звену С60, для ПММА-С60 от 832:1 до 180:1, для ПС-С60 от 862:1 до 163:1. В растворе эти С60-содержащие системы ведут себя как амфифильные полимеры состоящие, например, по отношению к хлороформу, из лиофобного - С60 и лиофильного – углеводородного фрагмента. В растворе хлороформа эти полимеры образуют наноразмерные мицеллы типа центр-оболочка с критической концентрацией мицеллобразования ~ 0.15 мг/мл. При концентрациях от 1.25 до 9 мг/мл средний радиус мицелл ~ 100-150 нм, а при концентрациях выше 9 мг/мл мицеллы начинают объединяться и при 20 мг/мл достигают ~ 300-320 нм. Также было исследовано влияние средней молекулярной массы (ММ) образцов на размер и количество мицелл. Увеличение ММ ведет к увеличению размера мицелл, число мицелл при этом уменьшается. Из растворов ПММА-С60 и ПС-С60 в хлороформе получены тонкие пленки на целофановой подложке, а из растворов в бензоле на поверхности воды с толщиной до 5 мкм. Морфология организации макромолекул в этих пленках изучена методом просвечивающей микроскопии (ПМ) в поляризованном свете. Изображения ПМ показывают присутствие однородных сферолитных образований, составленных из структур центр-оболочка такого же строения, как и в растворах, средние диаметры сферолитов составляют 1,8 - 2 мкм. С ростом ММ размеры сферолитов увеличиваются незначительно. Исследованные полимерные образцы отличаются плотностью упаковки полимерных цепей в межсферолитном и внутрисферолитном пространстве, которое обусловлено разным удельным содержанием фуллерена в макроцепях и ММ образующих их макромолекул. Однако наличия признаков, какого либо дальнего порядка в них не обнаружено, т.е. образования макромолекул, занимающие межсферолитное и внутрисферолитное пространство, изотропны.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” (ГК 02.740.11.0648).