Влияние условий получения прекурсора на структуру полисопряженной системы полиакрилонитрила

Черевань А.С.1, Потеряева З.А.2, Черникова Е.В.2, Костина Ю.В.1,

Бондаренко Г.Н.1, Нифантьев И.Э.2, 1

Аспирант

- 1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева, Российской академии наук, Москва, Россия

2Московский государственный университет, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: cherevan.alex@mail.ru

Гомо- и сополимеры полиакрилонитрила (ПАН) являются базой для создания углеродных волокон, незаменимых в высокотехнологичных отраслях техники как армирующего наполнителя для получения композиционных материалов. На стадии синтеза полимеров задаются такие важнейшие параметры, как микроструктура цепи, молекулярно-массовые характеристики полимера и его морфология. Эти параметры влияют на процессы формирования полисопряженной структуры (ПСС), образующейся на первой стадии термообработки полимеров, и физико-химические свойства углеродных волокон, получаемых дальнейшим отжигом прекурсора. Влияние условий синтеза (агентов передачи цепи, реакционной среды) на формирование ПСС и ее структуру необходимо подробно исследовать для понимания механизма и возможности управления этими процессами.

В данной работе исследованы особенности формирования ПСС полиакрилонитрила, синтезированного методом псевдоживой радикальной полимеризации в среде ДМСО и сверхкритического СО2. Синтез проводили с добавками соединений, позволяющих обеспечить контроль над молекулярно-массовыми характеристиками полимеров: дибензилтритиокарбонат (R–S–C(=S)–S–R, где R = CH2C6H5, БТК), S,S'-бис(метил-2-изобутират)тритиокарбонат (R–S–C(=S)–S–R, где R = C(CH3)2(COOCH3), ММАТК) и S,S'-бис(метил-2-пропионат)тритиокарбонат (R–S–C(=S)–S–R, где R = CH(CH3)(COOCH3), МАТК). Пиролиз исследуемых полимеров проводился в специальной ИК-камере, позволяющей получить необходимые ПСС при менее длительном времени, чем при использовании обычных условий пиролиза. Структуру ПСС изучали сопоставлением результатов экспериментального (ИК-спектроскопия) и теоретического (квантовохимическое моделирование) исследования.