В связи с широким применением феноло-формальдегидных смол (ФФС) в промышленности и в быту в настоящее время возникла необходимость в получении новых видов фенопластов, которые имеют высокие физико-механические показатели и универсальный комплекс свойств, при эксплуатации в различных условиях. Одним из путей оптимизации свойств полимерных материалов есть их модификация.

В качестве модификатора феноло-формальдегидных смол использовали поливинилпирролидон (ПВП). Перспективность его применения предопределена комплексом уникальных физико-химических свойств. Это высокая способность к образованию комплексных соединений, хорошие адгезионные свойства, растворимость в воде и большинстве органических растворителей [1]. Кроме традиционных направлений применения ПВП в медицине, фармацевтической и текстильной промышленности большое внимание уделяется разработке и исследованию свойств новых материалов на его основе. На данное время ведомости о сочетании феноло-формальдегидных смол и ПВП в полимерных композициях и, в частности, в клеевых композициях в литературных источниках отсутствуют. Это, очевидно, можно объяснить значительным отличием отраслей их применения. Нами впервые подтверждена позитивная роль ПВП в модификации новолачных ФФС [2-4].

На данном этапе главным заданием было доказать химическое взаимодействие между макромолекулами ФФС и ПВП и выучить механизм этого взаимодействия в расплаве с помощью дифференциально-термического (ДТА) и ИЧ-спектроскопического анализов.

На кривых ДТА образцов композиций в области температур 120-175°С, в отличие от образца чистой ФФС, наблюдается появление четко выраженного эндотермического эффекта, который отвечает процессу химического взаимодействия ФФС из ПВП с образованием сополимера. Интенсивный ход процесса присоединения ПВП к конечным метоксильным группам ФФС при температурах выше 120°С подтверждается данными ИЧ-спектроскопического анализа. На спектрах образцов композиции, прогретых при температуре 120°С, наблюдается ощутимый рост полосы поглощения эстерной связи при 1735 см-1 и уменьшение полос поглощения пирролидонового цикла и метоксильных групп при 1700 см-1 и 1040 см-1 соответственно. Интенсивность полос поглощения фенольных гидроксилов при 1200 см-1 остается неизменной для всех образцов, что подтверждает присоединение ПВП именно к конечным метоксильным группам ФФС.

Литература

- Сидельковская Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров. М.: Наука, 1970.

- О.В. Суберляк, Й.М. Шаповал, В.В. Красінський. Особливості одержання модифікованих феноло-фермальдегідних смол. Фізико-хімічні властивості // Хімічна промисловість України. 2007. №2. С. 45 – 48.

- О.В. Суберляк, Й.М. Шаповал, В.В. Красінський. Клейові композиції на основі феноло-формальдегідних смол. Адгезійні властивості// Хімічна промисловість України. 2007. №6. С. 36 – 38.

- Пат. 82171 Україна, МПК С 08 К 5/09, С 08 L 61/00. Полімерна композиція для склеювання сталі зі склом / О.В. Суберляк, Й.М. Шаповал, В.В Красінський; заявник і власник Нац. ун-т «Львівська політехніка». – № а200703595; заявка 02.04.2007; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.