Исследование начальной стадии процесса осаждения макромолекул хитозана на подложку из среды сверхкритического диоксида углерода с последующим АСМ анализом поверхности подложки

Чащин И.С.

Аспирант

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия.

E-mail: chaschin@polly.phys.msu.ru

В настоящее время разработка новых способов создания биосовместимых покрытий является актуальной задачей. Перспективным материалом, позволяющим улучшать био- и гемосовместимость таких изделий, является хитозан и его производные [1]. Хитозан представляет собой полимер с антимикробной активностью, что делает его уникальным материалом для покрытия различных медицинских устройств, контактирующих с внутренней средой организма. В частности, нанесение хитозановых  покрытий на биопротезные клапаны сердца, позволяют уменьшить деструктивное влияние процесса кальциноза на клапан, что существенно увеличивает его срок службы [2].

Используя схему нанесения производных хитозана с разной молекулярной массой и степенью ацетилирования из среды СК СО2 [3], мы стремились к достижению следующих целей: детектирование растворимости хитозановых материалов в данном растворителе, исследование типичной конформации макромолекул хитозана, осаждаемых на модельную подложку, с помощью АСМ, количественный анализ полученных изображений, а также прогнозная оценка механической стабильности покрытий, получаемых при дальнейшем увеличении количества осаждаемого хитозанового материала.

Результаты наших исследований включают ряд АСМ изображений поверхности модельной подложки из слюды с нанесёнными отдельными макромолекулами различных модификаций хитозана. Данные изображения позволяют выявить характерную конформацию макромолекул каждой из исследуемых модификаций хитозана при осаждении из среды СК СО2. Проведён статистический анализ полученных изображений [4]: рассчитана средняя высота макромолекул над уровнем подложки, что позволяет судить о степени локальной компактизации для макромолекул той или иной модификации хитозана. Рассчитан показатель скейлинговой экспоненты, определяющий корреляцию квадрата расстояния между концами макромолекул и их контурными длинами. Результаты анализа АСМ изображений позволяют делать заключения о степени расправленности осаждаемых макромолекул и интенсивности их взаимозацеплений в формируемом покрытии, что косвенно свидетельствует о хорошей ожидаемой механической стабильности хитозановых покрытий, получаемых развиваемым методом.

Литература

- M. Rinaudo, Prog. Polym. Sci, v.31, pp.603–632 (2006).

- G.M. Nogueira, A.D. Rodas, R.F. Weska, C.G. Aimoli, О. Z. Higa, M. Maizato, A.A. Leiner, R.M. Pitombo, B.Polakiewicz, M. M. Beppu, Mater. Sci. Eng. C, v.30, pp.575-582 (2010).

- M.O. Gallyamov, L.N. Nikitin, A.Yu. Nikolaev, A.N. Obraztsov, V.M. Bоuznik, A.R. Khokhlov, Colloid J., v.69, is.4, pp.411-424 (2007).

- M.O. Gallyamov, I.S. Chaschin, A.I. Gamzazade, A.R. Khokhlov, Macromol. Chem. Phys, v. 209, pp. 2204–2212 (2008).