Полимеры дифениламин-2-карбоновой кислоты и магнитные наночастицы на их основе

Еремеев И.С.

Аспирант

Учреждение Российской академии наук Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН), Москва, Россия

E-mail: eremeev@ips.ac.ru

Впервые получены полимеры дифениламин-2-карбоновой кислоты (ДФАКК). Синтез полимеров осуществляли путем химической окислительной полимеризации ДФАКК в растворе гидроксида аммония и в межфазном процессе, когда мономер и окислитель разделены в двух несмешивающихся фазах – органической и водной. Рост полимера осуществляется на границе раздела фаз. Изучено влияние условий полимеризации (концентрация реагентов, их соотношение, температура реакции) на выход и структуру полимеров. Методами ИК- и УФ-спектроскопии установлено, что рост полимерной цепи осуществляется путем С-С – присоединения в 1,2- и 1,2,3-положениях фенильных колец (δС-Н = 820 см-1) по отношению к азоту. Методами ТГА и ДСК исследована термическая стабильность полидифениламин-2-карбоновой кислоты (ПДФАКК). Показано, что при температуре 170°С происходит удаление групп COOH и, при дальнейшем повышении температуры полимер ведет себя подобно полидифениламину [1]. Основные процессы термоокислительной деструкции ПДФАКК начинаются при 510°С.

Впервые получены наночастицы на основе Fe3O4 и ПДФАКК. Формирование наночастиц Fe3O4/ПДФАКК включает синтез наночастиц Fe3O4 путем гидролиза смеси хлоридов железа (II) и (III) в соотношении 1:2 в растворе гидроксида аммония, закрепление мономера на поверхности наночастиц Fe3O4 с последующей in situ полимеризацией в присутствии персульфата аммония. В результате образуются наночастицы со структурой ядро-оболочка, в которых ядром является Fe3O4, а оболочкой ПДФАКК. Наличие полимерной оболочки предотвращает агрегирование наночастиц. Структура наночастиц Fe3O4/ПДФАКК доказана методами РФА и электронной микроскопии. Наночастицы Fe3O4 имеют размеры 4<d<14 нм. Методами ИК- и УФ-спектроскопии установлено, что полимерная оболочка образуется путем С-С – присоединения в 1,4-положении фенильных колец по отношению к азоту.

,

Исследование магнитных свойств наночастиц Fe3O4/ПДФАКК при комнатной температуре показало, что полученный материал является суперпарамагнетиком.

Суперпарамагнитные наночастицы Fe3O4/ПДФАКК могут найти применение в качестве магнитных компонентов водных и органических феррожидкостей.

Литература

1. Озкан С.Ж., Карпачева Г.П., Орлов А.В., Дзюбина М.А. Термическая стабильность полидифениламина, синтезированного окислительной полимеризацией дифениламина. // Высокомолек. Соед., Серия Б. 2007. Т. 49. № 2. С. 365-370.