Процессы адсорбции стабилизаторов на поверхности наполнителей и их влияние на устойчивость полимерных композиционных материалов к длительному

воздействию повышенной температуры

Ленартович Лилия Алексеевна

Младший научный сотрудник

Белорусский государственный технологический университет, факультет органических веществ, г. Минск, Республика Беларусь

E-mail: liliya.popova@mail.ru

В работе описаны исследования по изучению влияния обработки поверхности наполнителей растворами стабилизирующих добавок на устойчивость полимерных композиционных материалов на основе полиэтилена и полипропилена к длительному воздействию повышенной температуры. Поверхностная обработка растворами стабилизаторов приводит к изменению природы взаимодействия на границе раздела фаз полимер-наполнитель. Это происходит потому, что на поверхности наполнителей адсорбируются стабилизирующие добавки за счет взаимодействия гидрофильных групп стабилизаторов и полярных центров на поверхности наполнителей. Таким образом сильно адсорбирующиеся молекулы стабилизатора фиксируются на поверхности наполнителя и могут в некоторой степени гидрофобизировать его гидрофильную поверхность [1].

Установлено, что предварительная обработка наполнителей растворами стабилизаторов приводит к значительному увеличению устойчивости композиции к тепловому воздействию. Для объяснения причины наблюдаемых явлений зависимости свойств наполненных композиций от способа введения стабилизирующих добавок исследовано адсорбционное взаимодействие на границе раздела фаз наполнитель – раствор стабилизатора. Построены изотермы адсорбции исследуемых стабилизирующих добавок на различных наполнителях (тальк, кальцит, стекловолокно). Определены значения предельной адсорбции. Показано, что адсорбционная способность исследуемых стабилизирующих добавок различна и зависит от строения стабилизатора, наличия функциональных групп, структуры поверхности адсорбента и его химической природы. Установлена взаимосвязь между адсорбционной способностью стабилизирующих добавок и изменением деформационных свойств в процессе теплового старения.

Проведенные исследования помогли установить, что наилучшие показатели сохранения свойств в результате длительного теплового старения наблюдаются у композиций, содержащих адсорбированный стабилизатор Irganox 1010. На поверхности наполнителей адсорбируется наибольшее количество Irganox 1010, благодаря этому он более равномерно распределяется в полимере, не выпотевает под действием температуры и обеспечивает эффективную защиту композиций в процессах теплового старения.

Литература

1. Парфит Г., Рочестер К. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел. М: Мир. 1986.