ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ СОПОЛИМЕРЫ НОРБОРНЕНА

С АКРИЛОВЫМИ МОНОМЕРАМИ

Попов Д.С., Маковецкий К.Л., Бермешев М.В., Финкельштейн Е.Ш.,

Бутенко Т.А., Быков В.И.

Аспирант, м.н.с.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

Ленинский просп. 29, г. Москва, Россия.

E-mail: dpopov@ips.ac.ru

Интерес к аморфным насыщенным полимерам норборнена обусловлен комплексом полезных свойств, в числе которых химическая и термическая стабильность, высокая прозрачность, низкое влагопоглощение. Однако аддитивные полимеры норборнена имеют очень жесткую цепь, что приводит к высокой температуре стеклования - близкой к температуре разложения (~ 410 oC). Это исключает возможность их переработки обычными методами. По той же причине из них не удается получать хорошие пленки. Для уменьшения жесткости цепи необходимо вводить гибкие звенья, например, этиленовые [1, 2].

Позднее было показано, что в качестве гибкого звена можно использовать доступные акриловые мономеры [3]. Эти сополимеры представляют интерес в качестве матриц стабилизирующих полупроводниковые наночастицы, а также могут быть использованы для фото - и электролюминисцентных устройств (фотодиодов, гибких экранов, световых устройств с низким потреблением электроэнергии, преобразователей солнечной энергии и др.).

Радикально инициируемая сополимеризация позволяет избежать стадию очистки от катализатора, а использование, в качестве гибких звеньев, акрилатов различного строения существенно расширяет ассортимент сополимеров с заданными свойствами, а также упрощает технологию их получения и переработку.

В докладе приведены новые данные по двойной и тройной радикальной сополимеризации норборнена с коммерчески доступными мономерами акрилового ряда (трет-бутилакрилатом, метилакрилатом и децилакрилатом). Были подобраны условия для получения сополимеров с высокими молекулярной массой и содержанием норборнена. Изучены механические свойства пленок, отлитых из полученных сополимеров. Приведены кинетические данные по сополимеризации норборнена с метилакрилатом. Введение полярных групп придает полимерам комплекс полезных свойств таких как, повышенные ударная прочность, реологические и адгезионные характеристики, способность к окрашиванию и смешиванию с другими полимерами. Норборнен и его производные увеличивают жесткость цепи, что позволяет, в частности, получить сополимеры с более высокими температурами стеклования 116-62ОС, чем гомополимеры трет-бутилакрилата (Тс = 52ОС) и метилакрилата (Тс = 10ОС).

1. Makovetskii  K.L., Finkelshtein E.Sh., Bykov V.I., Bagdasaryan A.Kh., Goodall B.L., Benedict G.M. US Patent 5929181, 1999.

2. К.Л.Маковецкий, В.И.Быков, Е.Ш.Финкельштейн. // Кинетика и катализ, 2006, т. 47, № 2, с. 241-244.

3. Маковецкий К.Л., Финкельштейн Е. Ш., Быков В. И. Сополимеризация норборнена и его производныцх с виниловыми мономерами. Российская конференция “Современное состояние и тенденции развития металлорганического катализа полимеризации олефинов”, Тезисы докладов, Черноголовка, 2008, с. 38.

Работа осуществлялась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (ГК № 16.740.11.0338).