Иодсодержащие хитозановые пленки

Мурзагильдина А. С.

«Башкирский государственный университет»,  450074, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.

  - mudarisova@anrb.ru

В настоящее время особую актуальность имеет разработка медицинских пленок, способных усиливать терапевтический эффект применения лекарственных средств и способных к биодеградации в условиях их использования. В качестве матрицы для иммобилизации лекарственных препаратов перспективным представляется использование природного полисахарида – хитозана (ХТЗ), который обладает целым рядом ценных свойств, такими как биосовместимость, биоразрушаемость, бактериостатическая, антиканцерогенная, радиопротекторная, противовоспалительная, иммуномодулирующая активность. Способность ХТЗ к пленкообразованию позволяет использовать его при получении пленочных покрытий для временной защиты и лечения ран и ожогов. При включении йода в полимерную матрицу усиливаются противовоспалительная и противомикробная активности ХТЗ, к тому же снижается токсичность лекарственного препарата и пролонгируется его действие.

Целью данной работы являлось исследование взаимодействия пленок на основе комплекса хитозан – амикацин (АМЦ) с парами иода. Хитозановые пленки были сформированы из раствора 1% уксусной кислоты. Концентрация полимера в исходном растворе составляла 1,5 г/д. Толщина пленок во всех экспериментах поддерживалась постоянной и равной 0,1 мм. Антибиотик в виде порошка вносился в раствор ХТЗ непосредственно перед формированием пленки. Концентрация лекарственного соединения в пленке составляла 0,02 моль на моль хитозана. Было установлено образование комплексов аминогликозида с полисахаридом, определены их состав и устойчивость. Спектрофотометрическими методами исследования показано, что в процессе реакции между соединением ХТЗ-антибиотик с парами иода образуются как трииодид ионы с максимумом поглощения 296 нм, так и полииодиды с полосой поглощения в области 510 нм. В ИК-спектрах пленок на основе тройного комплекса ХТЗ-АМК-иод наблюдается уширение полосы поглощения гидроксильных групп и смещение полос амид I и амид II в область низких частот, что может свидетельствовать об образовании комплекса с переносом заряда между аминогруппами биополимера, аминогликозида и молекулами иода. Спектральными методами обнаружено, что  синтезированный фиолетовый тройной комплекс ХТЗ – аминогликозид - иод обладает большой устойчивостью и не разлагается в течение 20 суток. Предварительные эксперименты показали, что пленки на основе комплекса ХТЗ – АМЦ - иод обладают значительной бактерицидной активностью.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госконтракт «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 гг». №   02.740.11.0648.