Стабилизация процесса термоокислительного распада

поливинилхлорида терпенфенолом

Габитов И.Т., Астафурова Е.А.

Аспирант, студент

Башкирский государственный университет,

химический факультет г. Уфа, Россия

e-mail: gabitov_ildar@mail.ru

Наиболее эффективными антиоксидантами, повышающими антиокислительную устойчивость ПВХ и материалов на его основе являются производные фенола. Большой научный и практический интерес из данного класса соединений в качестве потенциальных антиоксидантов представляют терпенфенолы.

Показано, что 4-метил-2,6-изоборнилфенол в условиях термоокислительного распада жесткого и пластифицированного ПВХ эффективно ингибирует процесс дегидрохлорирования ПВХ. При температурах деструкции свыше 150 0С 4-метил-2,6-изоборнилфенол по уровню снижения скорости дегидртохлорирования ПВХ превосходит ионол и практически сопоставим с эффективностью промышленного антиоксиданта - дифенилолпропана.

Высокая стабилизирующая эффективность терпенфенолов, сравнимая с эффективностью дифенилолпропана и превышающая эффективность ионола подтверждается также по показателю «время термостабильности» ПВХ-композиций. Дополнительное введение в пластифицированные ПВХ-композиции включающие металлосодержащие стабилизаторы – акцепторы 4-метил-2,6-изоборнилфенола увеличивает показатель «время термостабильности» в 1,39-1,64 раза.

Выявлены кинетические закономерности процесса накопления гидропероксидов при термоокислительном распаде сложноэфирных пластификаторов поливинилхлорида в присутствии терпенфенола.

Изучено влияние  терпенфенола на реологические свойства пластифицированной полимерной композиции по показателю текучести расплава. Терпенфенол при их введении в ПВХ-композиции  незначительно улучшают текучесть расплава термопласта.

В результате испытаний терпенфенола 4-метил-2,6-изоборнилфенола в рецептуре кабельного пластиката марки И40-13А в качестве антиоксиданта взамен дифенилолпропана показана возможность получения кабельного пластиката по всем физико-химическим показателям соответствующая ГОСТ 5960-72 с изм. 1-9.