Особенности кинетики и механизма псевдоживой тройной сополимеризации в системе стирол/метилметакрилат/акрилонитрил в присутствии ТЕМПО

Еремеев И.В., Спиридонов В.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: eniken@list.ru

В настоящей работе мы поставили цель: впервые осуществить псевдоживую  терполимеризацию на примере системы стирол/ММА/АН в присутствии нитроксила ТЕМПО и доказать ее псевдоживой  механизм.

Тройную сополимеризацию провели при 120 оС. Методами ИК- и ЯМР-спектроскопии  было показано, что на различных конверсиях состав сополимера  не изменяется и совпадает с составом мономерной смеси, что свидетельствует о его азеотропном [1] составе. Это позволяет существенно упростить изучение процесса и сделать однозначными выводы о кинетике и механизме полимеризации в данной системе.

Методом ГПХ-анализа изучены молекулярно-массовые характеристики терполимера. Показано, что среднечисловая молекулярная масса линейно растет с конверсией, что доказывает псевдоживой характер сополимеризации. Коэффициенты полидисперсности изменяются в интервале от 1,39 до 1,74.

С помощью электронного парамагнитного резонанса определили концентрацию нитроксила ТЕМПО. Показали, что сополимеризация протекает  на фоне постоянной концентрации нитроксила, что свидетельствует о механизме обратимого ингибирования полимеризации.

Методом конкурентного ингибирования с использованием ЭПР определили константу скорости распада аддукта ТЕМПО-полимер, в температурном диапазоне от 80 до 120оС методом ЭПР. Полученные значения констант хорошо описываются уравнением Аррениуса. Энергия активации составила 114 ±10 кДж/моль. Рассчитан период полураспада полимерного аддукта: 25 мин. при 120 оС. Константа псевдоживого  равновесия 1,5*10-11 моль/л.

Низкое значение периода полураспада подтверждает возможность контролируемого синтеза сополимера в тройной системе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 08-03-00269-а) и ОХНМ РАН (программа № 3).

Литература:

- Martin B. Hocking and Keith A. Klimchuk A Refinement of the Terpolymer Equation and Its Simple Extension to Two- and Four-Component Systems// Canada (1996)

В данной работе впервые была проведена сополимеризация  в тройной системе стирол/метилметакрилат/акрилонитрил по механизму псевдоживой радикальной полимеризации в присутствии нитроксила.