Влияние алифатических аминов на контролируемую радикальную полимеризацию метилметакрилата в присутствии систем на основе рутенакарборанов

Тюрмина Е.С., Гришин И.Д.

Аспирант

Научно-исследовательский институт химии

Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского,

Российская Федерация, 603950 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, корп.5.

E–mail: grishin_i@ichem.unn.ru

Получение полимеров с заданными молекулярно-массовыми характеристиками и физико-химическими свойствами является основной задачей синтетической химии высокомолекулярных соединений. К настоящему времени в качестве катализаторов контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома предложено использовать системы на основе комплексных соединений рутения. Существенными недостатками подобных систем являются низкая скорость процесса и необходимость очистки полимера от катализатора. В данной работе показано, что введение в систему алифатических аминов позволяет увеличить скорость протекания процесса и снизить концентрацию катализатора.

В качестве катализаторов контролируемой радикальной полимеризации нами предложено использовать парамагнитные карборановые комплексы рутения (III) 1-3:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Установлено, что введение добавок алифатических аминов (диэтиламин, триэтиламин, трибутиламин и изопропиламин) ускоряет полимеризацию метилметакрилата (ММА), снижая время достижения максимальных конверсий до 10-15 часов. При этом сохраняется контроль над процессом, что отражается в линейном росте молекулярной массы (ММ) полимера с конверсией,  а также узким и унимодальным молекулярно-массовым распределением (PDI = 1.35-1.6) получаемых образцов.

Другим подтверждением контролируемого характера процесса является проведение пост-полимеризации ММА в присутствии комплекса 2 на макроинициаторе, полученном с использованием того же соединения. Протекание пост-полимеризации приводит к возрастанию ММ полиММА и снижению коэффициента полидисперсности. Так, на основе макроинициатора со значениями Mn = 16 400 и Mw/Mn = 1,46 был получен пост-полимер со значением Mn = 31 400 и Mw/Mn = 1,28.

Вероятно, роль амина в указанной системе сводится к координации с атомом металла, приводят к образованию активного катализатора in situ. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что введение добавок аминов к комплексу 3 приводит к полной потере контроля над полимеризацией. Наличие метильных групп в карборановом лиганде создает стерические затруднения для координации амина и переноса атома, необходимого для протекания процесса.

Примечательно, что использование аминов дает возможность снизить концентрацию комплексов до сотых долей.

Таким образом, использование рутенакарборанов в сочетании с аминами позволяет существенно повысить скорость контролируемой полимеризации и снизить концентрацию катализатора, что является важным прикладным аспектом работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».