# Влияние полианилина на свойства ионообменной мембраны на основе МФ-4СК

Автор: Киреев Виталий
Лаборатория полиэлектролитов и биополимеров
Научный руководитель: асп. Боева Ж. А.

В работе получены мембраны на основе МФ-4СК (российский аналог Nafion’а). При формировании пленок из растворов МФ-4СК происходит самоорганизация его цепей с образованием сети гидрофильных каналов, образованных сульфогруппами, которые разделены гидрофобными участками, образованными фтороуглеродным скелетом
МФ-4СК [1].

Показано, что при окислении анилина персульфатом аммония в присутствии
МФ-4СК в 2-пропаноле образуется растворимый интерполиэлектролитный комплекс (ИПЭК) полианилин (ПАНИ)-МФ-4СК, также способный к образованию структуры каналов и кластеров при формировании пленок. Изменение характера кривых водопоглощения пленок ИПЭК в температурном интервале 25 – 95ºС указывает на отличие их морфологии, от морфологии пленок, отлитых из МФ-4СК. Методом электронной просвечивающей микроскопии показано, что мембраны, полученные из растворов ИПЭК, обладают более выраженной и развитой системой гидрофильных каналов.

Исследовано влияние соотношения [анилин]/[МФ-4СК] в исходной реакционной смеси и растворителя, используемого для полива мембран МФ-4СК и ИПЭК ПАНИ-МФ-4СК. Показано, что максимальное значение протонной проводимости мембран, полученных из растворов ИПЭК в 2-пропаноле, составляет 0,10 См/см при соотношении [анилин]/[МФ-4СК] = 0,02 (протонная проводимость мембран МФ-4СК, полученной из того же растворителя составляет 0,08 См/см). Максимальное значение протонной проводимости мембран ИПЭК, полученных из N,N-диметилацетамида составляет 0,06 См/см при соотношении [анилин]/[МФ-4СК] = 0,02 (0,04 См/см для МФ-4СК) для ДМАА, причем характер кривых не зависит от выбора растворителя.

Авторы выражают благодарность в.н.с., д.х.н. Сергееву В.Г. за помощь в осуществлении экспериментов и обсуждение полученных результатов.

- C.-H. Ma et al. / Polymer 50 (2009) 1764–1777