Пента-81 (α,ω–бис[гидрокси-9-этоксипропил]полидиметилсилоксан) в качестве стабилизатора при синтезе полиметилметакрилатных суспензий

Калюжная Е.А

Студент(магистр 6 курса)

Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В.Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С. С. Медведева, Москва, Россия

E–mail :Lisoksi@gmail.com

В данной работе приведены результаты исследования полимеризации метилметакрилата в присутствии Пента-81 (α,ω–бис[гидрокси-9-этоксипропил] полидиметилсилоксан) с целью получения устойчивых полимерных суспензий с узким распределением частиц по размерам. Выбор Пента-81 в качестве стабилизатора обусловлен его наличием на отечественном рынке и относительно невысокой ценой.

Полимеризацию проводили в условиях обычно применяемых для синтеза полимерных суспензий, используемых в иммунохимических исследованиях. Для выбора рецептуры синтеза и выяснения возможности получения полимерных суспензий с частицами различного диаметра в присутствии этого стабилизатора были изучены кинетические закономерности полимеризации методом дилатометрии.  Было установлено, что полимеризация протекает со скоростью, существенно превышающей скорость полимеризации в массе, образуя полимерные суспензии со средним диаметром в интервале 0,3-0,6 мкм и узким распределением частиц по размерам.

Обращает на себя внимание то, что реакционная система в процессе полимеризации устойчива и сохраняет свои свойства в течение длительного времени.

Наличие гидроксильных OH-групп на поверхности полимерных микросфер позволяет обеспечивать после модификации ковалентное связывание с функциональными группами биолиганда.

В отличие от известных литературных данных, согласно которым даже не высокая растворимость кремнийорганических поверхностно-активных веществ в воде приводила к широкому распределению частиц по размерам из-за возможности формирования частиц по нескольким механизмам, в присутствии Пента-81 распределение частиц по размерам было узким.

Проведенные исследования позволяют рекомендовать Пента-81 в качестве стабилизатора при синтезе полимерных суспензий.

Литература

- Грицкова И.А., Лобанов А.Н., Станишевский Я.М., Прокопов Н.И., Кравцов Э.Г., Волина Е.Г., Григорьевская И.И. Получение антительных диагностических тест-систем заданной специфичности // Биотехнология.  М., 2003.  Вып.2.  с.81-85.

- Грицкова И.А., Жданов А.А., Чирикова О.В., Щеголихина О.И. // Доклады академии наук. 1994. №1. Т.334. с.57.

- Прокопов Н.И., Грицкова И.А., Черкасов В.Р., Чалых Ф.Е. Синтез монодисперсных функциональных полимерных микросфер для иммунодиагностических исследований // Успехи химии. 1996. Т.65. №2. с.178-192.

- Чирикова О.В. Синтез функциональных полимерных суспензий в присутствии кремнийорганических ПАВ // Автореф. дис. канд. хим. наук. М., 1994.

Автор выражает признательность профессору, д.х.н. Грицковой И.А. за помощь в подготовке тезисов.