Полимеризация метилметакрилата в присутствии поверхностно-активных нерастворимых в воде кремнийорганических веществ разного строения.

Рассоха Н.В.

Студент (магистр)

Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В.Ломоносова, факультет биотехнологии и органического синтеза, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

E-mail: natalja.rasskha@rambler.ru

В работе приведены результаты исследования кинетических закономерностей полимеризации метилметакрилата (скорости процесса, молекулярных масс полимеров, диаметра полимерно-мономерной частицы и их распределение по размерам) в присутствии α,ω–бис[10-карбоксидецил]полидиметилсилоксана с различной длиной силоксановой цепи ДК-6, ДК-10, ДК-30, ДК-40, ДК-45 и ДК-60. Полимеризацию инициировали персульфатом калия (K2S2O8) и проводили при 80ºС в дилатометрах до полной конверсии мономера.

Полученные результаты показали, что в присутствии ДК-10, ДК-40 и ДК-45 полимеризация метилметакрилата протекала по механизму эмульсионной полимеризации, средний диаметр частиц составлял 0,1 мкм, а молекулярная масса -106, а в присутствии ДК-6, ДК-30 и ДК-60 – по  минисуспензионному: средний диаметр составлял 0,4 мкм, а молекулярная масса -105-106.

Полимерные суспензии, полученные в присутствии всех исследуемых поверхностно-активных веществ, характеризовались узким распределением частиц по размерам, имели сферическую форму и сохраняли устойчивость в процессе синтеза и при хранении.

Данным способом удалось синтезировать монодисперсные полиметилметакрилатные  суспензии  со следующими значениями диаметров частиц: 0,125мкм, 0,131мкм, 0,145мкм, 0,395мкм, 0,4мкм, 0,432мкм. Эти частицы рекомендовано использовать в качестве носителей биолигандов в иммунохимических реакциях.

Литература

      - Грицкова И.А., Жданов А.А., Чирикова О.В., Щеголихина О.И., // Доклады академии наук. 1994. №1. Т.334. с.57.

      - Грицкова И.А., Лобанов А.Н., Станишевский Я.М., с., Кравцов Э.Г., Волина Е.Г., Григорьевская И.И. Получение антительных диагностических тест-систем заданной специфичности // Биотехнология. М.,2003. Вып.2. с.81-85.

      - Чирикова О.В. Синтез функциональных полимерных суспензий в присутствии кремнийорганических ПАВ // Автореф. дис. канд. хим. наук. М., 1994.

# Footnotes

Автор выражает признательность профессору, д.х.н. Грицковой И.А. за помощь в подготовке тезисов.