Разработка новых полимерных композитов на основе биологически индифферентных материалов, которые в зависимости от природы полимерной матрицы и свойств наполнителя, а также их комбинации могут совмещать в себе уникальные свойства, в т.ч. лечебные, является актуальной проблемой химии и технологии высокомолекулярных соединений. Введение активных наполнителей позволяет улучшать эксплуатационные  характеристики полимерных материалов.

Редкосшитые привитые сополимеры метакрилатов и функционально активных полимеров, в частности поливинилпирролидона (ПВП) эффективно применяются в медицине для изготовления корригирующих и лечебных контактных линз, (гемо)диализных мембран, имплантатов, заменителей кожи, систем контролируемого высвобождения лекарств и т. п. [1, 2].

Для определения оптимальных композиционных составов гидрогелевых композитов 
нами установлены основные кинетические параметры полимеризации дисперсно наполненных ПВП-(мет)акрилатных композиций. Кинетику инициирующей радикальной полимеризации в блоке и воде в присутствии наполнителей исследовали химическим методом по уменьшении количества непрореагированого мономера при разном соотношении компонентов в исходной композиции. Для исследований использовали ПВП с молекулярной массой (12…28)(103. В качестве метакриловых мономеров использовали 2-гидроксиэтилметакрилат, глицидилметакрилат и их смеси; в качестве инициаторов – перекись бензоила и персульфат калия; в качестве наполнителей - гидроксиапатит и сорбционно способные мелкодисперсные полимерные гранулы „Сферогель” разных фракций.

Исследованиями установлены основные зависимости конверсии мономера от состава|склада| полимер-мономерных| композиций, количества растворителя|разбавителя|, а также природы, количества и дисперсности наполнителя. Установлено, что введение|ввод| в композиты сорбционно активного наполнителя предопределяет уменьшение|сбавку| конверсии мономера во времени и снижение скорости реакции полимеризации. Наполнением полимерных ПВП-(мет|)акрилатных гидрогелей|вводом| мелкодисперсными полимерными гранулами с высокоразвитой поверхностью| можно контролировать процесс полимеризации для получения композитов с необходимыми прочностными и сорбционно-диффузионными свойствами.

Таким образом, проведенными исследованиями определены основные кинетические параметры полимеризации ПВП-(мет|)акрилатних| композиций в блоке и воде в присутствии индифферентных дисперсных наполнителей|наполнителя| в зависимости от композиционных составов, а также|склада| природы, количества и дисперсности наполнителя. Выполненные|исполнил| исследования положенные в основу|основание| разработанного способа получения биологически толерантных композиционных материалов полимеризацонным| наполнением, которое|какое| позволяет получать композиты с равномерным распределением наполнителя в полимерные матрицы|матрицу| без применения сложных технологических операций.

Литература

1. Suberlyak O.V., Skorokhoda V.J., Melnyk J.J. Formation and properties of hydrogel membranes based cross-linked copolymers of methacrylates and water-soluble polymers // Engineering of Biomaterials. - 2009. - Vol. XII (86). - P. 5-8.

2. Melnyk J.J., Galyshyn O.Z., Skorokhoda V.J., Suberlyak O.V. Influence of polyvinylpyrrolidone on forming membranes structure for medical-biological application // 3rd Internat. Summer School “Supramolecular Systems in Chemistry and Biology”. Abstract Book, (Lviv, Ukraine, September 6-10, 2010) / Lviv Polytechnic National University. – P. 118.