Влияние влажности окружающей среды на диффузию воды в полимерных пленках

Гудь В.Н.1

Аспирант кафедры физики

Ровенский государственный гуманитарный университет, Ровно, Украина

e-mail: Vovkchik@ukr.net

Полимерые материалы находят широкое применение в качестве электрических изоляторов, защитных покритий и упаковочных материалов [1]. При этом вода, является той средой с котрой им наиболее часто приходится взаимодействовать в процессе эксплуатации. Несмотря на большое количество работ по исследованию диффузии воды полимерами [1-3] вопрос влияния влажности окружающей среды на транспортные свойства полимеров остается открытым.

Исследовали, наиболее распостраненные в промышленности, линейные аморфные полимеры, отличающиеся полярностью, диэлектрической проницаемостью, молекулярной массой, размерами и подвижностью боковых групп [2]: порошкообразный поливинилхлорид (ПВХ) суспензионной полимеризации марки С – 6359 согласно ГОСТ 14332-78 отечественного производства, листовой полиметилметакрилат (ПММА) марки PLEXIGLAS GS Clear 0F00 производства Evonik Röhm GmbH (Германия) и гранулированный полистирол (ПС) марки STYRON 678Е производства Dow Chemical company (Швейцария).

Образцы для исследований готовили путем прессования в Т–р режиме при Т>Tc и р=10 МПа с последующим охлаждением под давлением до комнатной температуры со скоростью 3 град/мин в виде пленок толщиной (90-130) мкм и диаметром 25 мм.

Диффузию паров воды осуществляли в условиях интервальной сорбции эксикаторным методом при T=300 К над растворами серной кислоты по стандартной методике. Парциальное давление паров воды изменяли в диапазоне (0÷2600) Па. Величину влажности контролировали с помощью HIH-3610 фирмы Honeywell (погрешность измерения составляет ± 2%).

Размеры этих пленок не позволили применить весовой метод измерения сорбции воды. Учитывая значительное отличие в электрофизических свойствах воды и полимеров, кинетику сорбции ее паров оценивали по изменению эффективных величинах диэлектрической проницаемости и удельной проводимости электрохимической ячейки. Измерения проводили с помощью моста Р 5083 в диапазоне частот 100 Гц - 0,1 МГц.

В результате исследований интервальной сорбции воды полимерами установлено, что увеличения относительной влажности паров воды приводит к уменшению значения коэффициента диффузии.

Кроме того в области относительной влажности паров воды в диапазоне RH=(60-100) % для ПС наблюдается нефиковская сорбция. Экспериментальные исследования показали наличие скачкообразного изменения электрофизических свойств воды в полимерах. Сделаны выводы о практическом использовании исследованных полимеров в определенной области влажности окружающей среды.

Литература

- Вода в полимерах. Под ред. Роуленда С. М. М.: Мир, 1984. - 555 с.

- Чалых А. Е. Диффузия в полимерных системах. М.: Химия. 1987. - 312 с.

- Чалых А. Е. Диффузия – метод исследования полимерных систем // Высокомолекулярные соединения. 2001,Т. 43. №12, с.2304-2328.

1Автор выражает благодарность профессору, д.х.н. Колупаеву Б.С. за помощь при подготовке работы.