Тушение фотолюминесценции полупроводникового полимера в растворе за счёт образования комплекса с переносом заряда с низкомолекулярным акцептором

Сосорев А.Ю.1), Запуниди С.А.2)

1)аспирант, 2)инженер

МГУ им. М. В. Ломоносова,  физический факультет, г. Москва

1)andrewasoo@yandex.ru

Полупроводниковые полимеры (ПП) представляют собой интересный класс веществ, сочетающих механические свойства полимеров с электронными свойствами полупроводников, что позволяет надеяться на создание лёгких, гибких, простых в изготовлении электронных устройств на их основе. В частности, плёнки ПП являются перспективным материалом для применения в качестве рабочего слоя в пластиковых солнечных батареях.

Недавно, было обнаружено, что некоторые ПП могут образовывать межмолекулярный комплекс с переносом заряда (КПЗ) в основном электронном состоянии с низкомолекулярными акцепторами [1]. Формирование КПЗ значительно расширяет спектр поглощения смеси, а также приводит к упорядочиванию морфологии плёнки, что должно увеличивать эффективность работы солнечных батарей. В то же время, пока не удаётся достичь высоких значений эффективности устройств на основе таких смесей. По-видимому, причина состоит в слабом понимании особенностей формирования КПЗ ПП.

В частности, одним из невыясненных вопросов остаётся распределение КПЗ по цепям полимера. Оно может носить как случайный характер, так и приводить к образованию кластеров, согласно выдвинутой в [2] гипотезе о преимущественном комплексообразовании рядом с уже имеющимся КПЗ. Это распределение можно исследовать методом тушения фотолюминесценции (ФЛ). Благодаря свойству перемещения энергии вдоль цепи ПП, образовавшиеся на некотором участке цепи электронные возбуждения – экситоны – могут быть «потушены» на КПЗ, расположенных на других участках цепи. По степени уменьшения ФЛ ПП при росте концентрации КПЗ в смеси (кривой тушения ФЛ), можно судить о количестве достигающих их экситонов, что, в свою очередь, проливает свет на особенности распределения КПЗ по цепям полимера. Исследование донорно-акцепторной смеси именно в растворе позволяет избежать влияния морфологии образца.

Для количественного описания тушения ФЛ ПП нами создана аналитическая модель тушения ансамбля изолированных цепей находящимися на них точечными КПЗ. Модель основана на решении одномерной задачи диффузии экситонов с постоянным коэффициентом диффузии. Она обладает малым количеством параметров, а именно двумя: отношение средней длины цепи к длине диффузии экситонов за время их жизни и характер распределения КПЗ по цепям. Нами найдена аналитическая зависимость интенсивности ФЛ от концентрации КПЗ при случайном распределении КПЗ по цепям, а также проведено численное моделирование тушения для случая образования кластеров. В последнем случае считается, что вероятность образования нового комплекса на цепи больше при наличии КПЗ на соседних звеньях. Чем менее вероятно образование изолированного КПЗ,  тем слабее тушение.

С помощью построенной модели, проанализированы данные тушения ФЛ для смеси MEH-PPV – TNF, –  одной из наиболее хорошо изученных донорно-акцепторных смесей на основе ПП, в которых образуется КПЗ. Наблюдаемое тушение гораздо слабее, чем предсказывает модель в случае равномерного распределения КПЗ по цепям полимера. Оно может быть объяснено образованием кластеров КПЗ.

_________________________________________

[1]. A.A.Bakulin, S.G.Elizarov, D.Yu. Paraschuk, et al. Weak charge-transfer complexes based on conjugated polymers for plastic solar cells. Synthetic Metals, 147 (2004) pp. 221-225.

[2]. O.D.Parashchuk,  V.V.Bruevich,  D.Yu. Paraschuk, Association function of conjugated polymer charge-transfer complex, Phys. Chem. Chem. Phys., 2010, vol. 12, no.23,  p.6021.