Электропроводность композитов на основе линейных полимеров и наночастиц меди

Ляшук Т.Г.

Аспирант

Ровенский государственный гуманитарный университет,

физико - технологический факультет, Ровно, Украина

E–mail: nightquesttg@rambler.ru

Перспективным направлением физики полимеров является получение и исследование полимерных нанокомпозиций, полученных с помощью нелинейных электрофизических эффектов.

Соответственно, представлены результаты исследований электрической проводимости гетерогенных систем, полученных на основе гибкоцепных полимеров (ПВХ, ПС, ПММА), содержащие нанодисперсные порошки металлов. Наночастицы меди вводили в дисперсную фазу полимера с помощью электрического взрыва проводника, который предварительно закорачивали на батарею конденсаторов емкостью 50 мкФ при напряжении 10 kV. Преимущественный размер частиц наполнителя составляет 13 нм, а его содержание в полимере вариировали в диапазоне . Установлено зависимость размера наночастиц от линейных размеров проводника, напряжения взрыва, типа среды получения материалов. Исследованные образцы  металлонанокомпозитов получали в  режиме, который обеспечивал монолитность материала.

Измерение электрической проводимости  гетерогенных полимерных систем проводили методом   вольт – амперной характеристики с использованием усилителя постоянного тока , в температурном интервале (293 ÷ 373) К, при скорости нагрева образца 3 . Измерения выполнены на образцах толщиной  в области слабых электрических полей при напряженности не более . Ряд образцов подвергали циклическому нагреванию-охлаждению.

Анализ полученных результатов концентрационной и температурной зависимости  и  показал, что внедрение ингредиентов, начиная от , при , приводит к изменению величины данных параметров. Установлено, что по мере увеличения содержания ультрадисперсного порошка меди в полимере, приводит к нелинейному  возрастанию электропроводности исследуемых систем. При этом, при  , концентрационная зависимость электропроводности материала достигает начала порога перколяции. Установлено, что влияние температурного поля на аморфный полимер приводит к изменению характера зависимости  вблизи температуры стеклования путем перехода с линейной на нелинейную. Это свидетельствует о доминирующем характере ионной проводимости системы. Так, для композита ПВХ+Cu с  и  в диапазоне линейной зависимости   имеет место незначительное изменение исходной  величины в температурном диапазоне , что по-видимому связано с энергетическим изменением кинетических элементов структуры.

Объяснение полученных экспериментальных результатов проведено с использованием теорий локальной и сегментальной подвижностей диполей в слабых электрических полях. Сделаны выводы и о возможном использовании исследуемых материалов.