Свойства мезопористых силикатов МСM-41 и SBA-15, модифицированных

ионными жидкостями

Онищенко М.И.                 Тябликов И.А.

аспирант                           студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

mionishchenko@rambler.ru, igortabl@yahoo.com

Каталитические композиции, содержащие ионные жидкости (ИЖ), в последнее десятилетие вызывают значительный интерес широкого круга исследователей. Такие материалы, как правило, представляют собой подложку, с нанесенным слоем ИЖ, которая может быть связана с ней как посредством ковалентных связей (ковалентная иммобилизация), так и быть физически адсорбированной. Взаимодействие ИЖ с поверхностью подложки при получении таких композиций является одной из ключевых стадий, за которой следует стадия введения прекурсора активного компонента катализатора – соединения металла. ИЖ является средой, препятствующей  агрегации образующихся наночастиц металла. Это позволяет получать высоко активные и стабильные каталитические материалы. Однако,  несмотря на повышенный интерес к материалам такого типа, процесс модифицирования минеральных подложек ионными жидкостями до настоящего времени изучен недостаточно подробно.

Объектами настоящего исследования были две группы материалов. Первая группа была получена в результате ковалентной прививки имидазольной ИЖ, катионы которой были предварительно функционализированы γ-хлорпропилтриметоксисиланом, к поверхности мезопористых носителей МСМ-41 и SBA-15, синтезированных по стандартным методикам [1]. Материалы отличались между собой диаметром пор (dпор), удельной поверхностью (Sуд) и морфологией частиц. Функционализированную ИЖ получали и наносили по методике [2]. Вторая группа получена в результате физической адсорбции исходной метилимидазольной ИЖ на поверхности аналогичных силикатов. ИЖ наносили на подложку методом пропитки по влагоемкости  из ацетонового раствора.

Таким способом было получено четыре подгруппы образцов: ИЖ(n)/МСМ-41(1) и ИЖ(n)/SBA-15(1) и  ИЖ(n)/МСМ-41(2) и ИЖ(n)/SBA-15(2), где n – массовая доля ИЖ в полученном материале; индексы 1 и 2 в скобках – серии образцов с иммобилизованной и сорбированной ИЖ, соответственно. Их характеристики были получены методами ЭА, N2-БЭТ, СЭМ, МУРРИ и ДТА-ТГ.

Для обеих групп образцов данные МУРРИ и N2-БЭТ показывают, что при модифицировании сит МСМ-41 и SBA-15 их регулярная мезопористая структура сохраняется. В то же время, модифицирование МСМ-41 и SBA-15 приводило к заметно различающимся результатам. Модифицирование MCM-41 (dпор=23Å) привело к блокировке пор большими молекулами ИЖ, в то же время для SBA-15 (dпор=100Å) наблюдали корреляцию между количеством ИЖ, взятой для модифицирования, и диаметром пор полученного материала. Кроме того, при модифицировании силикатов функционализированной ИЖ наблюдали значительное изменение морфологии частиц.

Полученные результаты показывают, что диаметр пор исходного силикатного носителя является определяющим фактором при получении  катализаторов  на основе модифицированных ИЖ.

- Meynen, V., Cool, P., Vansant, E.F. Verified syntheses of mesoporous materials // Microporous and Mesoporous Materials. 2009, V. 125. p. 170-223.

- Sasaki, T., Zhong, Ch., Tada, M., Iwasawa, Y. Immobilized metal ion-containing ionic liquids: preparation, structure and catalytic performance in Kharasch addition reaction // Chemical Communication. 2005. p. 2506-2508.