- Особенности окисления фенолов пероксидом водорода в присутствии титаносиликатных катализаторов

Семёнова С.В.

Студент 4-го курса

Башкирский государственный университет, химический факультет,

г. Уфа, Россия

e-mail: solnishko55555@mail.ru

При получении кислородсодержащих органических соединений наибольший интерес представляют каталитические процессы окисления, основанные на использовании экологически чистых окислителей — молекулярного кислорода или пероксида водорода. Одной из главных задач окислительного катализа является создание твердофазных катализаторов, которые обладают высокой активностью и селективностью и в то же время устойчивы к воздействию реакционной среды. Один из возможных путей решения этой задачи — введение ионов переходных металлов или их комплексов в каркас или полости (каналы) организованных микро- или мезопористых материалов, т.е. конструирование так называемых окислительно-восстановительных молекулярных сит, в которых активные центры находятся в изолированном состоянии и гомогенно распределены в твердой матрице. Такими катализаторами могут являться титаносиликаты – новый класс пористых материалов, аналогичные алюмосиликатам и цеолитам, только с ионами титана в узлах кристаллической решётки вместо ионов алюминия [1].

В качестве модельной реакции для оценки каталитической активности титаносиликатов нами выбрано окисление фенолов водным раствором пероксида водорода, протекающие по схеме:

|  | Известно, что при контакте с пероксидом водорода на поверхности титаносиликалита образуются гидропероксотитановые частицы и затем реакция с фенолом протекает по механизму электрофильного замещения [2]. Известно также, что в присутствии различных металлов переменной валентности идут реакции разложения Н2О2, следовательно, присутствие примесей ионов Ti3+ в образцах титаносиликатов приведёт к неконтролируемому разложению перекиси и снижению её окислительной активности. |
| --- | --- |

Изучена кинетика разложения 3%-го пероксида водорода в присутствии образцов титаносиликатных катализаторов при температуре 20 0С и 75 0С, определены эффективные константы скорости при данных температурах, а  образцы катализатора, обеспечивающие наименьшую скорость разложения пероксида водорода, испытаны в реакциях окисления фенолов. Так, активность выбранных титаносиликатов  была примерно одинаковой: конверсия п-третбутилфенола была на уровне 80%, а сумма выходов двух основных продуктов окисления -  третбутилпирокатехина и, предположительно, третбутилрезорцина – составляла 93-96%, при этом селективность по  третбутилпирокатехину составила 86%.

- Литература

1. С.М. Данов, А. В. Сулимов, А.Е. Федосов Катализаторы на основе силикалита       титана для селективного жидкофазного окисления органических соединений пероксидом водорода. Сообщение 1. Основные методы получения. // Катализ в промышленности. 2007.  №6. С. 13-18.

2. Takashi Atoguchi, Shigeru Yao Phenol oxidation over titanosilicalite-1: experimental and DFT study of  solvent //J. Mol.Cat. 2001. 176. P.173-178.