Комплексные соединения железа(III) с пенициллиновыми и цефалоспориновыми антибиотиками

Голубева М.В., Алексеева Е.П.

Аспирантка

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: v260766@mail.ru

Выделены в твердом состоянии и исследованы комплексные соединения железа(III) с типичными бета-лактамными антибиотиками: бензилпенициллином, оксациллином, ампициллином, цефазолином, цефотаксимом и цефтриаксоном. Комплексы синтезированы в водном растворе при взаимодействии натриевых солей антибиотиков и хлорида железа(III) в мольном соотношении 5:1. Проведен элементный анализ полученных соединений методами титриметрии и гравиметрии. Записаны ИК спектры комплексов на Фурье ИК спектрофотометре Equinox 55 (Brucker) в диапазоне 4000–400 см–1 для образцов в виде таблеток с KBr. В ИК спектрах комплексов наблюдается изменение частоты и интенсивности полос поглощения по сравнению с натриевыми солями антибиотиков. Смещение полос поглощения функциональных групп антибиотиков: карбоксилатной, бета-лактамной, амидной – свидетельствует об образовании прочных координационных связей ковалентного характера анионов антибиотиков с железом. При этом координация лигандов происходит через атомы кислорода.

Полученные комплексные соединения перспективны для применения в качестве антимикробных препаратов в медицине и электродноактивных веществ химических сенсоров в химическом анализе.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы", проект НК-595П-6.