Исследование газочувствительных материалов на основе химически модифицированного нанокристаллического диоксида олова методом ЭПР

Марикуца А.В.1, Пентегов И.С.2

аспирант, аспирант

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

artem.marikutsa@gmail.com, i.pentegov@gmail.com

Материалы на основе нанокристаллического SnO2 широко применяются  в области полупроводниковых газовых сенсоров, поскольку обладают высокой чувствительностью к токсичным газам на уровне ПДК. Химическое модифицирование SnO2 повышает селективность по отношению к отдельным газам. Однако в настоящее время представлений о химических процессах на поверхности таких систем недостаточно для направленного моделирования сенсорных материалов, которое требует знания механизма формирования сигнала.

В данной работе были синтезированы образцы SnO2 с размером частиц 3 – 5 нм, немодифицированного, и модифицированного 1 вес. % PdOx или RuOy. Синтез матрицы SnO2 проводили золь-гель методом с последующим отжигом при 300 0С, модифицирование оксидами благородных металлов – методом пропитки порошка матрицы растворами Pd(acac)2 или Ru(acac)3 и отжигом при 225 0С и 265 0С, соответственно. Исследованы сенсорные свойства полученных образцов по отношению к смесям CO и NH3 с воздухом. Образец SnO2/PdOx оказался высокочувствительным к CO при комнатной температуре, в то время как образец SnO2/RuOy – к аммиаку при температуре 200 0С.

Рис. 1. ЭПР спектр образца SnO2, состоящий из сигналов от частиц О2- и ОН-радикалов.

Методом ЭПР проводилось исследование состояния исходных образцов на наличие в них возможных парамагнитных центров и частиц-радикалов, а также взаимодействия материалов с газами СО и NH3 в условиях, моделирующих условия проведения сенсорных тестов. Показано, что основными спиновыми центрами в образцах являются частицы О2- и OH-радикалы, адсорбированные на поверхности (рис. 1). Их концентрации составляют порядка 1019 спин/г и 1014 спин/г, соответственно. Введение PdOx повышает концентрацию ОН-радикалов и снижает концентрацию О2--радикалов. В образце SnO2/PdOx обнаружены спиновые центры Pd3+, их концентрация составляет ~ 6 ат. % от общего количества Pd в образце, и обратимо снижается до 4 ат. % при действии смеси CO/воздух при 25 0С. Образец SnO2/RuOy содержит до 25 ат. % модификатора в форме Ru3+ по отношению к общему содержанию Ru, но он почти исчезает под действием смеси NH3/воздух при 200 0С. Кроме того, в последнем случае вдвое возрастает общая концентрация О2- и ОН-радикалов. Эти данные могут свидетельствовать о том, что Ru3+, присутствующий в исходном образце из-за неполного окисления прекурсора Ru(acac)3, может окисляться продуктами взаимодействия NH3 с поверхностью SnO2/RuOy, что никак не сказывается на сенсорных свойствах по отношению к аммиаку. В системе же SnO2/PdOx – CO частицы Pd3+, по-видимому, участвуют в формирующем сигнал процессе окисления СО.