# Фазообразование и системе NaCl - MoO3

# Карамагомедов Магомед Джабраилович

Аспирант

Дагестанский государственный педагогический университет,

НИИ общей и неорганической химии, Махачкала, Россия

E-mail: karaMagomedov@mail.ru

Результаты изучения фазообразования и свойств данной системы дают возможность подбора композиций для разработки материалов с регламентируемыми свойствами. Особый интерес из них представляют оксидно-солевые, включающие соли щелочных металлов и оксиды переходных металлов (V, Mo, W и др.), что обусловлено разнообразием составов и свойств синтезируемых на их основе неорганических материалов, в частности,  щелочных оксидных бронз.

Молибденовые бронзы проявляют широкий спектр ценных физико-химических свойств, таких как высокая электропроводность, коррозионная стойкость, селективность к определенным типам ионов, каталитическая способность, механическая прочность и другие [1, 2].

По результатам термического анализа в системе реализуется две нонвариантные точки (НВТ) эвтектического и перитектического характера плавления (табл.). На ее диаграмме наблюдается резкое понижение температур фазообразования и хорошая растворимость оксида молибдена (VI). Ликвидус системы представлен тремя полями кристаллизации, принадлежащими исходным компонентам (NaCl, MoO3) и инконгруэнтно-плавящемуся соединению (S - NaCl•MoO3).

Таблица

# Характеристики НВТ системы NaCI - МоO3

| НВТ | Состав, мол. % | tпл, 0С | Кристаллизирующиеся фазы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NaCI | МоO3 |  |  |
| е | 27 | 73 | 480 | МоO3, NaCI•МоO3 |
| р | 46 | 54 | 540 | NaCI•МоO3, NaCI |

По полученному фактическому материалу выявлены электролиты для электрохимического выделения - Mo и его бронз, которые все чаще используют в современной электронике и технике. Температурный режим процессов получения бронз составляет 530-5500С.

Литература

- Гасаналиев, А. М. и др. Применение расплавов в современной науке и технике. Деп. в ВИНИТИ № 454 - хп 91с.

- Мохосоев, М. В., Базарова, Ж. Г. Сложные оксиды молибдена и вольфрама с элементами I - IV групп. М.: Высшая школа, 1990. 256с.