Фазовый комплекс четырехкомпонентной системы

LiNO2 – NaNO2 – NaNO3 – KNO3

Багомедова Райганат Магомедовна

Аспирантка кафедры химии

## Дагестанский государственный педагогический университет, НИИ общей и неорганической химии, Махачкала, Россия

Е-mail: raiganat85@mail.ru

По мере развития химии и использования комплекса физико-химических методов исследования все больше выявляются огромное разнообразие химических взаимодействий в многокомпонентных системах (МКС). Настоящая работа является продолжением комплексных исследований солевых систем на основе нитратов и нитритов щелочных металлов с целью получения низкоплавких солевых композиций [1].

В данной работе приведены результаты исследования четырехкомпонентной  системы  LiNO2 – NaNO2 – NaNO3 – KNO3, выполненные с помощью комплексных методов физико-химического анализа. Теоретический анализ системы выполненный с использованием метода априорного прогноза, позволяет предположить, что в системе реализуются три нонвариантные точки (эвтектика и две перитектики). Для подтверждения этого прогноза данная система была исследована  дифференциально-термическим анализом (ДТА) с использованием проекционно-термографического метода (ПТГМ) [2]. Диаграмма состояния системы, построенная по данным ДТА позволила определить проекции НВТ. Изучением серий политермических лучевых разрезов уточнены их состав и температура. Характеристики нонвариантных точек приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристики нонвариантных точек

| НВТ | tпл0С | Состав,мол% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LiNO2 | NaNO2 | NaNO3 | KNO3 |
| Е | 102 | 23,5 | 54,5 | 13 | 9 |
| Р1 | 116 | 19,5 | 39 | 12 | 29,5 |
| Р2 | 160 | 12,85 | 69,25 | 13,5 | 4,4 |

Расплавы данной системы могут найти применение в качестве электролитов для электролитического получения металлов, в химических источниках тока, для аккумулирования и переноса тепловой энергии, поскольку обладают большой энергоемкостью.

Литература

- Гаматаева Б.Ю.  «Теплоаккумулирующие материалы на основе пятерной взаимной системы Li,Na,K,Sr// Cl, NO3». Дисс. канд. хим. наук. М. ИОНХ.1995. 108с.

- Тулпарова И.А. Топология и фазообразования в системе Li,Na,K//

Cl,NO2,NO3. Дисс.канд. хим. наук.-Махачкала: ДГПУ, 2004. 125с.