Фазообразование  в системе NaCl-KCl-KNO3-NaNO2

Магомедова Гезель Абдулгамидовна

Научный сотрудник

Дагестанский государственный педагогический университет,

НИИ общей и неорганической химии, Махачкала, Россия

E–mail: gezel-1985@mail.ru

Важной задачей неорганического материаловедения является создание новых материалов обладающих комплексом ценных свойств.

В частности изучение многокомпонентных солевых систем (МКС)  дает возможность получения солевых композиций перспективных для разработки фазопереходных теплоаккумулирующих материалов, применяемых в нетрадиционных источниках энергии с изо- (ФП) и неизотермическими (ФП+Ср+Тх) режимами работы [1].

Данная работа является продолжением систематических исследований систем на основе нитратов, нитритов и хлоридов щелочных металлов с целью изучения их топологии, фазообразования и свойств. Нами изучена четырехкомпонентная система NaCl-KCl-KNO3-NaNO2, являющаяся стабильным сфеноидом четверной взаимной системы Na,K//Cl,NO2,NO3, выявленной при ее дифференциации [2]. Исследования проводили методами дифференциального термического (ДТА) и синхронного термического анализа (STA 409PC Luxx), с планированием эксперимента проекционно-термографическим методом (ПТГМ) [3,4].

В результате изучения фазовых взаимоотношений в четырехкомпонентной системе NaCl-KCl-KNO3-NaNO2 выявлены две нонвариантные точки (НВТ) эвтектического и перитектического характера с температурами плавления 132 и 1430С соответственно. Для оценки возможности использования данных солевых композиций в качестве электролитов в химических источниках тока, а так же фоновых электролитов в различных электрохимических процессах изучены электропроводность и плотность данных нонвариантных составов  в температурном интервале 423-673К. Электропроводность при этом возрастает на 16-85%. С учетом значений по плотности смесей рассчитана эквивалентная электропроводность, позволяющая судить о природе носителя электрического тока в солевых расплавах. Построены графики  зависимости ее от температуры lnχ=f(1/T), вычислены энергии активации и выявлены механизмы проводимости.

Полученные нами низкотемпературные солевые композиции являются перспективными для обратимого аккумулирования тепла, а так же в качестве электролитов в химических источниках тока и в электрохимических процессах.

Литература:

1.Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. Теплоаккумулирующие свойства расплавов // Успехи химии. 2000, Том 69, №2.

2. Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю., Магомедова Г.А. Дифференциация четверной взаимной системы Na,K//Cl,NO2,NO3 / Материалы Всероссийских научных чтений с международным участием, посвященных 75-летию со дня рождения члена корреспондента АН ССР Мохосоева М.В.25-29июня-Улан-Уде: Изд-во БНЦ СО РАН. 2007.

3. Уэндланд У. Термические методы анализа / Пер. с англ. под ред. Степанова В.А., Берштейна В.А. М.: Мир, 1978.

4.Космынин А.С. Проекционно-термографический метод исследования гетерогенных равновесий в конденсированных многокомпонентных системах. Дисс…к.х.н. Куйбышев.1977.-173с.