Фазовые равновесия в системе K//Сl,NO3,MоO4

Гаджимурадова А. Б., Гаматаева Б.Ю., Гасаналиев А.М.

Аспирант

Дагестанский государственный педагогический университет,

НИИ общей и неорганической химии, Махачкала, Россия

E–mail: a-gadzhimuradova@mail.ru

Солевые композиции на основе хлоридов, нитратов и молибдатов щелочных и щелочноземельных металлов широко используется для разработки низко- и среднетемпературных фазопереходных  теплоаккумулирующих материалов и электролитов для химических источников тока [1].

Целью данной работы является изучение фазовых равновесий в тройной системе K//Сl,NO3,MоO4 .

Термический анализ проведен методами  визуально-политермического (ВПА) и дифференциального  термического анализов (ДТА) [2].

В ее элементы огранения  входят три двойные системы, две из которых (KCl-K2MоО4 и KCl-KNO3) изучены раннее [3,4], а система KNO3- K2MоО4  изучена нами. В системе образуются одна эвтектическая точка с температурой 330°С (4% K2MоО4, 96% KNO3 ).

Для построения диаграммы плавкости  в данной системе K//Сl,NO3,MоO4, изучены десять внутренних разрезов, которые позволили выявить особенности  кристаллизации и очертить поля фазовых равновесий исходных компонентов и полученных фаз.

Выявлено, что линии моновариантного равновесия сходятся в эвтектической и перитектической точках.

Таблица

Характеристики НВТ системы K //Сl, NO3,MоO4

| Характер НВТ | t пл, 0С | Состав, мол. % |  |  | Кристаллизующиеся фазы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K2MоО4 | KCl | KNO3 |  |
| E | 270 | 3 | 6 | 91 | KNO3+K2MоО4+KCl·4KNO3 |
| P | 326 | 3 | 13 | 84 | KCl+K2MоО4+ KCl·4KNO3 |

Изученные солевые композиции могут быть использованы в качестве среднетемпературных теплонакопителей, а содержание молибдата указывает на их перспективность в качестве электролитов для электрохимического нанесения тугоплавких антикоррозионных молибденовых покрытий.

Литература

1.Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. Теплоаккумулирующие свойства расплавов. Махачкала: ИРТЭ, 2000.

2.БергЛ.Г. Введение в томографию. М.: Наука,1969.

3.Тулпарова И.А. Топология и фазообразования в системе Li,Na,K// CI,NO2,NO3. Дисс… к.х.н. Махачкала.2004.

4.Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей. / Под ред. Н.К Воскресенской. Л.: АН СССР.1961.Т №2. 454с.