Витлокитоподобные твердые растворы Ca9-xPbxM3+(PO4)7, M3+ =Sc, In, Fe, Cr, РЗЭ

с сегнето- и антисегнетоэлектрическими свойствами

Дейнеко Дина Валерьевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

экономический факультет, Москва, Россия

e–mail: megazin_dina@mail.ru

Разнообразие строения и свойств фосфатов кальция  определяет широкий диапазон их применения, простирающийся от биосовместимых имплантатов  до люминесцентных материалов, сегнетоэлектриков и ионных проводников. Дальнейшее развитие этой области материаловедения требует синтеза новых соединений более сложного состава, определения их основных физико-химических свойств и выявления областей практического применения [1].

Семейство сегнетоэлектрических ортофосфатов типа витлокита [2] расширено путем синтеза твердых растворов Ca9–хPbxR(PO4)7 (R = In3+, Sc3+, Fe3+ Сr3+), демонстрирующих сегнето- и антисегнетоэлектрические фазовые переходы. Полученные соединения были исследованы методом РФА, проведены измерения электрофизических свойств, изучена нелинейно-оптическая активность систем методом ГВГ, проведены диэлектрические измерения, определена сегнето- либо антисегнетоэлектрическая температура Кюри Tc, установлена граница области однофазности.

Установлено, что замещение ионов кальция на большие по размеру ионы свинца в кристаллическом каркасе витлокитоподобных фосфатов приводит к его более плотному заполнению катионами и сопровождается ростом параметров a и с гексагональной элементарной ячейки. При этом атомы свинца входят в структуру витлокита в количестве, ограниченном значениями х=1-1,5. В случаях М3+ = Sc, In граница существования сегнетоэлектрических свойств совпадает с концентрационной границей витлокита. С ростом х в этих твердых растворах сегнетоэлектрическая точка Кюри Тс монотонно снижается с 600-620 оС до 500 оС, а нелинейно-оптическая активность изменяется слабо.  В случаях М3+ = Fe, Cr, РЗЭ при х> 0.2-0,5 методом ГВГ обнаружено внезапное исчезновение полярности кристаллической структуры и ее переход в состояние центросимметричного витлокита. В этом состоянии наблюдается фазовый переход антисегнетоэлектрического типа, сопровождающийся максимумом диэлектрической проницаемости в области температуры 430-480 оС. Изменение природы фазовых переходов и их температурного положения обсуждается для свинец-содержащих твердых растворов на основании структурной модели, согласно которой для размещения катионов в кристаллическом каркасе витлокита имеется 12 структурных позиций 6 типов. Рассмотрены различные варианты их заполнения, отвечающие сегнетоэлектрическому, антисегнетоэлектрическому  и параэлектрическому вариантам дипольного упорядочения, которые согласно [3,4] в структуре витлокита описываются в рамках пространственных групп симметрии, соответственно, R3c, R3c и R3m.

- Лазоряк Б.И. Дизайн неорганических соединений с тетраэдрическими анионами. // Успехи химии. 1996. Т. 65. № 4. С. 307-325.

- Gopal R., Calvo C. Crystal Structure of Ca3(VO4)2 // Z. Kristallogr. 1973. B. 137. S. 67-85.

- B.I. Lazoryak, V.A. Morozov, A.A. Belik, S.Yu. Stefanovich, et al. Ferroelectric phase transition in the whitlockite-type Ca9Fe(PO4)7; crystal structure of the paraelectric phase at 923 K. Solid State Sciences, 2004, v.6, p.185-195.

- S.Yu.Stefanovich, A.A.Belik, M.Azuma, M.Takano, O.V.Baryshnikova, V.A.Morozov, B.I.Lazoryak, O.I.Lebedev, G.Van Tendeloo. Antiferroelectric Phase Transition in Sr9In(PO4)7. Phys.Rev.B. 2004-1(I). V.70, n.17, 172103