Влияние примеси Ni на свойства коллоидных квантовых точек CdSe

Доценко А.С., Знаменков К.О., Григорьев Д.В.

Студентка; к.х.н. ст.преп.; инженер

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: annadotsenko@list.ru

Полупроводниковые нанокристаллы широко исследуются в настоящее время из-за необычных, не наблюдающихся в объемных полупроводниках, свойств [4, 5]. Легированные квантовые точки (КТ) вызывают особенный интерес, т.к. добавление в состав КТ примесей различных металлов позволяет получать КТ с требуемыми свойствами (например, оптическими) [2, 3]. Сильное влияние, которое оказывает примесь Ni на оптические свойства объемного полупроводника CdSe [1], позволяет предположить, что и в КТ CdSe влияние никеля будет проявляться в значительной степени.

Коллоидные КТ CdSe, легированные Ni, могут быть получены добавлением прекурсора Ni в реакционную массу. В качестве прекурсора Ni использовали дипентилдитиокарбамат, олеат и пеларгонат Ni, в качестве стабилизатора – олеиновую и пеларгоновую кислоты. Вывод о влиянии примеси Ni на оптические свойства КТ CdSe и их форму сделали на основе результатов люминесцентной спектроскопии, спектроскопии поглощения и просвечивающей электронной микроскопии, состав КТ установили атомно-эмиссионным методом.

Влияние примеси Ni на оптические свойства КТ CdSe заключается в следующем: введение примеси Ni приводит к подавлению и смещению в область меньших энергий экситонного пика и образованию широкого пика в области меньших энергий, а также появлению люминесценции в области длин волн, больших 1000 нм.

При использовании в качестве прекурсора Ni дипентилдитиокарбамата Ni в состав КТ входит около 1% примеси Ni, при этом содержание серы значительно превосходит содержание селена (полученные КТ - сферические или тетраподные в зависимости от условий синтеза), в случае олеата или пеларгоната Ni содержание Ni – немногим больше 1% (в случае олеата полученные КТ имеют сферическую форму, пеларгоната – форму палочек).

Следует также отметить, что добавлением примеси Ni можно смещать положение пика люминесценции по сравнению с нелегированными КТ CdSe при незначительном уменьшении интенсивности люминесценции в то время, как нахождение атомов Ni на поверхности нанокристалла или в слое стабилизатора сильно уменьшает интенсивность люминесценции.

Литература

- Baranowski J.M., An P. The Ni Donor and Acceptor Levels in CdSe // Physica status solidi (b). 1984, №122, p.331-336.

- Erwin S.C., Zu L., Haftel M.I., Efros A.L., Kennedy T.A., Norris D.J. Doping Semiconductor Nanocrystals // Nature. 2005, №436, p.91-94.

- Norris D.J., Efros A.L., Erwin S.C. Doped Nanocrystals // Science. 2008, №319, p.1776-1779.

- Wang Y., Suna A., Mahler W., Kasowski R. From Molecules to Bulk Solids // J.Chem.Phys. 1987, №87, p.7315-7322.

- Yu W.W., Qu L., Guo W., Peng X. Experimental Determination of the Extinction Coefficient of CdTe, CdSe, and CdS Nanocrystals // Chemistry of Materials. 2003, №15(14), p.2854-2860.