Пористые металл-органические координационные полимеры

на основе оптически чистых кислот

Завахина Марина Сергеевна

Студентка

Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН

Новосибирский государственный университет,

факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E–mail: zju02@yandex.ru

Гомохиральные пористые металл–органические координационные полимеры – новый класс соединений, построенных из неорганических и органических структурных блоков, таким образом что органический лиганд является мостиком между катионами переходных металлов в гибридном каркасе. Они имеют широкие перспективы практического применения, благодаря богатым возможностям функционального дизайна металл–органического каркаса. Такие соединения получаются при введении в реакцию оптически чистых органических реагентов и имеют одинаковую конфигурацию оптических центров во всей фазе. При этом они имеют пористую структуру и способны к обратимому обмену гостей без изменения каркаса.

В данной работе использовалась оптически чистая глюкаровая кислота (H2sacch), которая обладает достаточной длиной для образования пористых структур, либо L-яблочная кислота (H2mal) в сочетании с жесткими азотными лигандами 4,4'-бипиридилом (bpy) и транс-1,2-бис(4-пиридил)этиленом (bpe). Полученные соединения [Co2(sacch)2]·nGuest и [Mx(L-mal)y(L)]·nGuest (M = Co2+/Ni2+, L = bpy/bpe, Guest – гостевые молекулы: вода, метанол) имеют кристаллическую трехмерную пористую структуру и различную геометрию полостей. Все вещества охарактеризованы рядом физико-химических методов. По данным РСА соединения [Mx(L-mal)y(L)] построены из повторяющихся слоев малата кобальта (никеля), соединенных различными по длине мостиковыми лигандами в трехмерный пористый каркас. Поперечные размеры каналов в структурах с bpy/bpe составляют ~4 × 5 Å и ~4 × 7 Å соответственно, что хорошо кореллирует с увеличением длины мостиковых лигандов.  В структуре  [Co2(sacch)2] присутствуют каналы сечением ~6 × 6 Å.

Для полимеров исследовали стереоселективную сорбцию некоторых хиральных спиртов (2-пентанола, 1-фенилпропанола, 1-фенилэтанола), в результате чего было выяснено, что соединение [Ni(L-mal)(bpy)] проявляет некоторую стереоселективность по отношению к этим субстратам. Для определения  энантиомерного избытка использовали методы ЯМР и поляриметрии, либо газовую хроматографию на хиральной стационарной фазе.

Литература

- Eddaoudi M., Kim J., Rosi N. et al. // Science. 2002.  V. 295, N. 5554.  P. 469–472.

- Kesanli B., Lin W. // Coord. Chem. Rev. 2003.  V. 246, N. 1–2.  P. 305–326.

- Ma L., Abney C., Lin W. // Chem. Soc. Rev. 2009.  V. 38, N. 5.  P. 1248–1256.

- Robson R. // Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions. 2000. N. 21.  P. 3735–3744.