Синтез и оптические свойства коллоидных квантовых точек на основе халькогенидов кадмия, стабилизированных перфтордодекановой кислотой

Бубенов С.С.; Знаменков К.О.

студент; к.х.н. старший преподаватель

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: feuerschein@mail.ru

Известно, что коллоидные квантовые точки (ККТ) являются перспективным материалом для биологических меток, однако помимо диагностического применения возможно также терапевтическое применение, основанное на образовании синглетного кислорода при передаче энергии фотовозбуждения от ККТ к молекулярному кислороду. Подходящей системой для исследования этого феномена являются ККТ с оболочкой из перфторированных карбоновых кислот. Использование этой системы связано с большей химической стабильностью перфторированной оболочки по сравнению с наиболее изученной оболочкой из жирных кислот, а также с тем, что оболочка из перфторированных жирных кислот растворяется в перфторированных алканах. Использование последних в эксперименте предпочтительно из-за большей растворимости в них молекулярного кислорода по сравнению с н-алканами и на порядки большего времени жизни получаемого синглетного кислорода как в перфторированном растворителе, так и в перфторированных оболочках ККТ. Также использование ККТ с оболочками из перфторированных кислот перспективно при изучении спектров поглощения и люминесценции ККТ в ИК-области. Таким образом, разработка метода синтеза и очистки ККТ с оболочками из перфторированных жирных кислот, а также исследование закономерностей образования синглетного кислорода при фотовозбуждении с их помощью являются актуальными задачами.

I

λ, нм

Рис. 1. Спектр люминесценции образца ККТ Core/Shell CdSe/CdS

В настоящей работе методика синтеза и очистки ККТ была адаптирована для получения ККТ с искомыми оболочками. В качестве прекурсоров использовали дигидрат ацетата кадмия, триоктилфосфинхалькогениды и перфтордодекановую кислоту. Синтез проводили по методике, аналогичной описанной в [1]. Отличительной особенностью синтеза являлось заметное расслоение реакционной смеси при охлаждении. Полидисперсность полученных образцов ККТ оказалась повышенной по сравнению с образцами ККТ, полученными по методике [1], что говорит о необходимости дальнейшего изучения и совершенствования методики синтеза. Для полученных образцов исследованы оптические свойства, а также растворимость в различных растворителях. Обнаружено, что растворимость ККТ в значительной степени зависит от наличия примесей в образце. Так, например, представляющая наибольший интерес растворимость в перфторкеросине растёт по мере очистки образца.

Литература

- Vasiliev R.B., Dorofeev S.G., Dirin D.N., Belov D.A., Kuznetsova T.A. Synthesis and optical properties of PbSe and CdSe colloidal quantum dots capped with oleic acid // Mendeleev Commun. 2004, P. 169-171