Роль поверхностно-активных веществ при получении магнитоуправляемых композиционных материалов

Базарева Екатерина Анатольевна

Аспирант второго года обучения

Тверской государственный университет

Химический факультет, Тверь, Россия

E-mail: bazareva_86@mail.ru

Магнитоуправляемые композиционные материалы, содержащие в качестве наполнителя наноразмерные частицы магнитного материала, ориентированы на применение в качестве магнитострикционных элементов с расширенным рабочим диапазоном частот. Магнитострикционные материалы на основе феррита стронция (Sr2Fe12O19) и полимерных связующих в последние годы привлекают внимание в связи с развитием технологии магнитных проводов, робототехники, сенсорной техники и т.д.  Однако введение магнитного материала в полимерную матрицу сопряжено с проблемой совмещения полярного наполнителя и связующего и эффективность процесса получения таких систем определяется межфазным взаимодействием на границе раздела полимер - твердое тело.

В настоящей работе проведены исследования по получению магнитоуправляемого композиционного материала на основе кремнийорганического блоксополимера «Лестосил СМ» и наполнителя феррита стронция. С целью сближения свойств поверхности полярного наполнителя с гидрофобным связующим проводили адсорбционное модифицирование наполнителя поверхностно-активными веществами (ПАВ): анионное – лаурилсульфат натрия (C12H25OSO3Na) и катионное – цетилпиридиний бромид (C16H33NC5H5Br). Адсорбцию проводили из толуольных растворов в концентрациях ПАВ ниже критической концентрации мицеллообразования.

О характере взаимодействия исследованных соединений с поверхностью феррита стронция судили по десорбции ПАВ: во всех случаях после десорбции на поверхности наполнителя оставался прочно удерживаемый хемосорбированный слой ПАВ, сообщающий поверхности гидрофобные свойства. Наличие поверхностного слоя ПАВ подтверждено данными ИК – спектроскопии. Качественной пробой на избирательное смачивание модифицированного наполнителя смесью гептана с водой подтверждены гидрофобные свойства последнего.

Модифицирование наполнителя влияет и на седиментационную устойчивость суспензий феррита стронция в растворе лестосила.

Нефелометрическим методом изучены разбавленные толуольные системы, содержащие от 5 до 10%масс. наполнителя. Из данных седиментационного анализа следует, что наибольшей устойчивостью обладает система, содержащая феррит стронция модифицированный лаурилсульфатом натрия. Введение в связующее (40% раствор лестосила) феррита стронция (10%масс.) позволило получить устойчивую систему, из которой при использовании сшивающего агента метилсилозана был получен композиционный материал.