Фенил-замещенные планарные биядерные фтало- и нафталоцианины: синтез и исследование физико-химических свойств

Дубинина Татьяна Валентиновна

аспирантка 2 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dubinina.t.vid@gmail.com

Интерес к фталоцианинам с расширенной π-системой обусловлен наличием у данного класса соединений поглощения в ближней ИК области, что позволяет использовать их в качестве составляющих фотогальванических элементов, оптических электронных устройств ИК диапазона, в фотоокислительном катализе.

В данной работе рассматриваются два основных подхода к расширению π-системы для планарных биядерных фталоцианиновых комплексов: за счёт ароматического мостика и за счёт периферической π-системы.

Для улучшения растворимости целевых соединений, а также для дополнительного смещения полосы поглощения в ЭСП в ближнюю ИК область в качестве заместителей были выбраны фенильные группы. Синтез фталоцианиновых комплексов осуществлялся по реакции статистической конденсации.

Для синтеза бензольного и нафталинового мостиков были использованы пиромеллитонитрил и 2,3,6,7-тетрацианонафталин соответственно. В качестве второй циклизующей компоненты были выбраны 1,2-дициано-4,5-дифенилбензол и 6,7-дифенил-2,3-дицианонафталин, синтез которых осуществляли по реакции Сузуки. При этом, как в случае синтезированных фтало-, так и нафталоцианиновых комплексов были выявлены следующие закономерности.

При расширении π-системы по периферии наблюдается батохромный сдвиг полосы поглощения, достигающий 100 нм для биядерных нафталоцианиновых комплексов по сравнению с фталоцианиновыми аналогами. При переходе от нафталинового к бензольному мостику также наблюдается существенное смещение поглощения в ближнюю ИК область. Таким образом, для полученных планарных биядерных фтало- и нафталоцианиновых комплексов обнаружено интенсивное поглощение в ближней ИК области, батохромно смещенное почти на 200 нм по сравнению с их моно-аналогами, и достигающее 960 нм для биядерного нафталоцианина, сочлененного общим бензольным мостиком.

В качестве побочных продуктов синтеза планарных биядерных фтало- и нафталоцианинов также были выделены и охарактеризованы соответствующие монофталоцианин и нафталоцианин.

Проведено исследование электрохромных свойств синтезированных биядерных фтало- и нафталоцианинов с привлечением электрохимических и спектроэлектрохимических методов. Спектроэлектрохимические измерения показали термодинамическую обратимость редокс-процессов. Методами ROESY ЯМР и атомно-силовой микроскопии исследовано взаимное расположение макроциклов при агрегации.