Изучение форм нахождения 137Cs в строительных материалах

методом последовательных экстракций

Маслова Катерина Михайловна

Младший научный сотрудник

ГУ Научно-производственное объединение «Тайфун», химико-аналитический центр, Обнинск, Россия

E-mail: maslova@typhoon.obninsk.ru

Для оптимизации стратегий по дезактивации поверхностей городских зданий вследствие аварий на радиационно-опасных объектах или актов радиационного терроризма необходимо знание о связывании 137Cs компонентами наиболее часто используемых строительных материалов. Для этого была использована схема последовательных экстракций, описанная в работе Tessier et al. [1] для определения связей тяжелых металлов с различными компонентами почв. Целью настоящей работы являлось изучение с помощью этого метода форм нахождения 137Cs в таких строительных материалах как кирпич, бетон, известняк, гранит и асфальт.

Метод Tessier et al. [1] включает определение содержания 137Cs в 5 фракциях: ионообменной (αEx), связанной с карбонатами (αCarb), с оксидами железа и марганца (αFe-Mn), с органическим веществом (αOrg) и в остаточной фракции (αRes). В работе были использованы порошкообразные образцы строительных материалов (фракция <0.125 мм). Разделение фаз проводили центрифугированием. Содержание 137Cs определяли в надосадочной жидкости с помощью автоматического гамма-спектрометра Wizard 1480.

Экспериментальные результаты приведены в таблице 1. Величина αEx изменялась от 2.1% для кирпича и до 8% для известняка, что значительно ниже, чем величины αEx, полученные методом Wauters et al. [2]. Величины αCarb 137Cs изменяются от 10% для асфальта до 60.4% для кирпича. Вместе с тем сумма фракций αEx и αCarb 137Cs для всех материалов кроме гранита коррелирует с величинами αEx 137Cs, полученными с помощью экстракции образцов 1 М раствором CH3COONH4 [2]. Значительная активность 137Cs связывается окислами Fe и Mn (величина αFe-Mn для кирпича, известняка и асфальта и гранита  изменялась от 30% до 51%). Величины αOrg 137Cs значительно ниже, чем αFe-Mn, и не превышают 15%. По содержанию 137Cs в остаточной фракции строительные материалы располагались в ряду: асфальт >бетон >известняк >гранит >кирпич.

Табл. 1. Доля экстрагированного 137Cs, %

| #### Материалы | #### αEx, % | #### αCarb, % | #### αFe-Mn, % | #### αOrg, % | #### αRes, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Кирпич | #### 2.1±1.5 | #### 60.4±0.2 | #### 29.8±2.5 | #### 3.4±0.6 | #### 4.24±0.1 |
| #### Бетон | #### 1.5±0.2 | #### 14.5±1.9 | #### 38.6±1.1 | #### 14.2±1.6 | #### 31.27±1.5 |
| #### Известняк | #### 7.9±0.5 | #### 36.0±0.1 | #### 31.2±0.6 | #### 5.5±0.1 | #### 19.5±0.3 |
| #### Гранит | #### 6.5±1.1 | #### 16.5±2.1 | #### 51.2±2.0 | #### 13.9±0.1 | #### 11.83±1.1 |
| #### Асфальт | #### 2.6±0.2 | #### 10.0±0.4 | #### 33.6±0.9 | #### 12.9±0.3 | #### 40.9±1.0 |

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МНТЦ № 4007. Автор выражает признательность научному руководителю к.с/х.н. Попову В.Е. за помощь в подготовке тезисов.

Литература

- Tessier A., Campbell P. G. C., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals // Analytical Chemistry. 1979. v. 51. No. 7. pp. 844 – 851.

- Wauters J., Elsen A., Cremers A., Konoplev A.V., Bulgakov A.A., Comans R.N.J. Prediction of solid/liquid distribution coefficients of radiocaesium in soils and sediments. Part one: A simplified procedure for the solid phase characterization // Applied Geochemistry. 1996. V. 11. pp. 589-594.