Экстракция америция (III) и плутония (V) каликсаренами.

Васильев Александр Николаевич

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
экономический факультет, Москва, Россия
E–mail: Stavrogin.aleksandr@yandex.ru

Исследована экстракция америция (III) из нитратных и сернокислых растворов различного состава 10-3 М растворами каликсарена (тетрапентиловый эфир п-(дифенилфосфорилацетамидо) каликс[4]арена) в дихлорэтане в присутствии европия.

Высказаны предположения о механизме экстракции америция (III) в исследуемых системах.

Показано, что одноактная или  двухактная экстракция из исследованных растворов позволяет количественно извлекать америций (III) в присутствии редкоземельных элементов, осколочных радионуклидов и элементов высаливателей.

Таблица 1. Зависимость коэффициентов распределения Am(III) при экстракции каликсареном из азотнокислых растворов от состава водной фазы.

| № | Состав водной фазы | DAm | № | Состав водной фазы | DAm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 М HNO3 | 25,12,3 | 4 | 2,9 М р-р KNO3 в 0,1 М HNO3 | 15,92,6 |
| 2 | 1 М HNO3 | 13,80,2 | 5 | 1·10-3 М р-р Eu(NO3)3 в 3 М HNO3 | 7,80,2 |
| 3 | 0,1 М HNO3 | 2,91,7 | 6 | 1·10-4 М р-р Eu(NO3)3 в 3 М HNO3 | 17,63,0 |

Таблица 2. Зависимость коэффициентов распределения Am(III) и Eu(III) при экстракции каликсареном из сернокислых растворов от состава водной фазы

| № | Состав водной фазы | DAm | DEu | № | Состав водной фазы | DAm | DEu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 М H2SO4 | 0,004± 0,002 | 0,002± 0,002 | 6 | р-р Eu2(SO4)3 5·10-3 М в 1,5 М H2SO4 | 0,005± 0,002 | 0,005± 0,001 |
| 2 | р-р Eu2(SO4)3 5·10-5 М в 1,5 М H2SO4 | 0,15± 0,04 | 0,15± 0,05 | 7 | р-р Cr2(SO4)3 2,5·10-4 М в 1,5 М H2SO4 | 0,006± 0,003 | 0,005± 0,002 |
| 3 | р-р Eu2(SO4)3 2,5·10-4 М в 1,5 М H2SO4 | 0,19± 0,05 | 0,034± 0,006 | 8 | р-р Cr2(SO4)3 5·10-4 М в 1,5 М H2SO4 | 0,007± 0,004 | 0,006± 0,001 |
| 4 | р-р Eu2(SO4)3 5·10-4 М в 1,5 М H2SO4 | 7,3±0,9 | 0,032± 0,007 | 9 | р-р Eu2(SO4)3 2,5·10-4 М в 1,5 М KNO3 | 3,8± 0,3 | 0,023± 0,008 |
| 5 | р-р Eu2(SO4)3 2,5·10-3 М в 1,5 М H2SO4 | 0,008± 0,005 | 0,007± 0,003 | 10 | р-р Eu2(SO4)3 5·10-4 М в 1,5 М KNO3 | 2,2± 0,5 | 0,025± 0,007 |

Исследована кинетика диспропорционирования плутония (V) на плутоний (IV) и (VI) в нитратных растворах. Установлено время, в течении которого плутоний существует, в основном, в степени окисления +5.

Данные по изучению кинетики диспропорционирования плутония (V) позволяют определить коэффициенты распределения плутония (V) при его экстракции из нитратных растворов различного состава каликсаренами, а в дальнейшем другими макроциклическими веществами.