Получение титанатных матриц, содержащих имитаторы технеция и актинидов, методом  самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)

- Шулепов С.С.

Аспирант

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского», Обнинск, Россия

E–mail: shulepov_s@rambler.ru

Цель работы – исследование возможности совместной иммобилизации радионуклидов технеция и актиноидов методом СВС в металлостеклокристаллические матричные материалы. СВС основан на самопроизвольном протекании экзотермических процессов твердофазного окисления металлов с образованием сложных оксидов – аналогов устойчивых природных минералов на основе цирконатов, алюминатов и титанатов [1].

Для обеспечения радиационной безопасности при проведении экспериментов был использован рений (в виде перрената калия) в качестве имитатора технеция-99; содержание Ln-An фракции моделировалось с помощью оксида самария Sm2O3.

Выполнены расчетно-экспериментальные исследования по получению в режиме СВС металлостеклокристаллических матриц следующего состава: титанатный пирохлор, металлическая фаза, стекло. При проведении экспериментов варьировали следующие параметры: доля горючего в шихте, продолжительность существования расплава, степень изолированности реакционного сосуда от воздуха рабочей зоны. Образец, полученный в оптимальных условиях синтеза, был исследован методами рентген-дифрактометрического анализа и сканирующей электронной микроскопии. Установлено, что в результате протекающих при СВС окислительно-восстановительных реакций и процессов фазообразования формируется материал, который состоит из стекла, частиц металлического сплава, содержащих весь введенный в образец рений, и кристаллических фаз, две из которых (титаносиликат самария и титанат самария) аккумулируют в своей структуре имитатор актиноидов и лантаноидов [2]. Поскольку элементы-имитаторы по своим химическим свойствам близки к целевым радионуклидам, можно ожидать, что при кондиционировании реальных ВАО компоненты фракции An-Ln-Tc также будут надежно фиксироваться в рассмотренных фазах.

Показано, что унос компонентов шихты в процессе синтеза матриц в максимально изолированном от воздуха рабочей зоны реакционном сосуде составляет 0,2-0,8 мас.%.

Таким образом, экспериментально показана принципиальная возможность использования металлостеклокристаллических матриц для совместной иммобилизации технеция-99 и An-Ln. Исследования в части регулирования фазового состава кристаллических титанатных новообразований, получаемых методом СВС, будут продолжены.

- Литература

- Коновалов Э.Е., Юдинцев С.В., Никонов Б.С. Иммобилизация высокоактивных отходов в минералоподобные материалы с применением  СВС-процесса // Известия ВУЗов. Ядерная энергетика. 2007, №1.

- Коновалов Э.Е., Мишевец Т.О., Шулепов С.С. и др. Иммобилизация технеция и актиноидов в металлокерамические матрицы в режиме СВС // Сб. док. Межотраслевого семинара «Тяжелые жидкометаллические теплоносители в быстрых реакторах (Теплофизика-2010)»,  Обнинск, 20-22 октября 2010 г. Обнинск: ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», 2010. – с.333-337.