Наночастицы фуллероидной природы как эффективные модификаторы структуры реактопластов

Юдович Вадим Михайлович

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет,

кафедра химической термодинамики и кинетики

E-mail: wadim41@gmail.com

В работе изучены некоторые физико-химические аспекты влияния углеродных наночастиц фуллероидной природы – астраленов [1] на формирующуюся в ходе реакции полимеризации структуру полимерной матрицы на основе эпоксиноволачной смолы. Ранее было показано [2], что астралены являются особыми наночастицами, резонансно (на несколько порядков) усиливающими электрополевые межмолекулярные взаимодействия. Предполагается, что этот эффект связан с тороидальной топологией рассматриваемых частиц. С другой стороны, известно [3], что на межфазных границах существуют электростатические поля дисперсионной природы напряженностью 104 – 106 в/см (в зависимости от диэлектрических свойств контактирующих фаз). Резонансное усиление таких полей астраленами может существенно изменить структуру полимерной матрицы. В этом аспекте особенно интересно сравнение особенностей полимерной матрицы, формирующейся в однофазной среде и при наличии границ раздела.

В качестве модельных систем в работе выбраны эпоксиноволачные полимерные матрицы. Для их изучения использованы методы инфракрасной спектроскопии, рентгеновской дифракции, ДТА и электронная просвечивающая микроскопия. Установлено, что астралены оказывают заметное влияние на структуру полимерной матрицы, причем свойства эпоксиноволачного полимера в зависимости от концентрации наночастиц изменяются немонотонно. В частности, малые концентрации (0,01 – 0,02% масс.) оказывают заметный каталитический эффект на полимеризацию в однофазной системе. Дальнейшее увеличение концентрации астраленов приводит к исчезновению эффекта. Введение в реакционную среду инертной твердой фазы (тонкослойный целлюлозный материал) приводит к противоположному эффекту: в той же области концентраций астраленов наблюдается ингибирование реакции полимеризации с образованием оригинальной объемной структуры. Дальнейшее увеличение концентрации наночастиц приводит к ее нарушению. Это подтверждает выводы о существенном и нетривиальном влиянии углеродных наночастиц фуллероидной природы (астраленов) на полимеризацию эпоксиноволачной смолы.

Полученные экспериментальные данные указывают также на практическую возможность использования модифицированной астраленами эпоксиноволачной матрицы для создания новых пленочных композитных материалов.

Автор благодарит генерального директора ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий» А.Н.Пономарева и своего научного руководителя проф. А.М.Тойкка за внимание и помощь в работе.

Литература

1. Пономарев А.Н., Юдович М.Е. Многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа тороидальной формы. Патент РФ № 2397950. // Гос. реестр изобретений 27.08.2010.

2. Пономарев А.Н., Юдович М.Е., Груздев М.В., Юдович В.М. Неметаллическая наночастица во внешнем электромагнитном поле. Топологические факторы взаимодействия мезоструктур. // Вопросы материаловедения. 2009. № 4(60). С. 17 – 22.

3. Дзялошинский И.Е., Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Общая теория вандерваальсовых сил. //Успехи химии. 1961. Т.73, С.381-421.