Исследования жидкокристаллического термотропного полимера методом ИК спектроскопии

Ситникова В.Е.

Студент

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: kresenka@list.ru

Научный и практический интерес к термотропным ЖК полимерам, возникший в последние два десятилетия, диктуется возможностью создания новых типов конструкционных и функциональных полимерных материалов [1], удачно сочетающих уникальные свойства низкомолекулярных жидких кристаллов и высокомолекулярных соединений. Для того чтобы можно было прогнозировать поведение полимера в различных ситуациях, необходимо контролировать образование ЖК доменов в объеме полимера. Для этих целей нами был предложен метод оптической спектроскопии.

Целью настоящей работы являлся анализ фазовых переходов, их концентрации и размеров ЖК доменов, а также их распределения по размерам. Объектом  исследования служили пленки термотропного полимера (ТП) поли-3,3‘-бифенилен-(субероил-ди-4-оксибензоата), полученные из 1% раствора полимера в хлороформе путем нанесения раствора полимера на предметное стекло и последующей сушки при комнатной температуре до полного испарения растворителя из пленки. Пленку помещали между двумя окнами из KBr в термокювету и регистрировали ИК спектры в режиме нагревания от 20 до 190°С и последующего естественного охлаждения до комнатной температуры. ИК спектры пленок записывали на Фурье-ИК спектрометре «Equinox 55», фирмы «Bruker» в диапазоне частот 7000-400 см-1. Спектральные данные анализировали в соответствии с методикой, разработанной и успешно использованной для анализа пористых полимерных материалов и частиц наполнителя в полимерных композитах [2-7]. Размеры доменов в ЖК полимере также контролировали с помощью оптического микроскопа «Neophot 30».

В результате проделанной работы осуществлен анализ фазовых переходов, выяснено, что рассеяние, которое обнаружено в настоящей работе, происходит не на ЖК доменах, а на отдельных кристаллах, образующих этот домен, и которые, как следует из микроскопических снимков, имеют размеры 2‒5 мкм.

Литература

- Шибаев В.П. // Соросовский образовательный журнал. 1997.  №6. С.40.

- Пахомов П.М., Круглова Е.В., Хижняк С.Д. // Высокомолек. соед. Б. 2000. Т.42, № 6. С. 1081.

- Пахомов П.М., Маланин М.Н., Круглова Е.В., Хижняк С.Д. // Высокомолек. соед. Б. 2001. Т. 43, № 4. С. 764.

- Пахомов П.М., Хижняк С.Д., Маланин М.Н., Михайлова Ю.Н. // Заводская лаборатория: Диагностика материалов. 2002. Т. 68, №5. С. 31.

- Пахомов П.М., Маланин М.Н., Хижняк С.Д. // Высокомолек. соед. Б. 2005. Т.47, №6. С. 1066.

- Пахомов П.М., Маланин М.Н., Кузнецов А.Ю., Хижняк С.Д., Ананьева Т.А. // Ж. прикладной химии. 2006. Т.79 Б, №6. С. 1014.

- Хижняк С.Д., Маланин М.Н., Eichhorn K.-J., Пахомов П.М. // Высокомолек. соед. 2008. Т.50 Б, №6. С. 1116.