Исследование сорбционных свойств монолитных колонок методом жидкостной хроматографии

Нгуен Ван1, Михейкина А.С.2, Смирнов К.Н.3

1Аспирант, 2 студент, 3 аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nguyenvan_dhsphn@yahoo.com.vn

Монолитные диски и капиллярные монолитные колонки на основе органических полимеров успешно применяют в жидкостной хроматографии для экспрессного разделения смесей биологических макромолекул в режиме градиентного элюирования. В то же время актуальной задачей является синтез полимерных монолитов для изократического разделения смесей низкомолекулярных органических веществ.

В данной работе изучены адсорбционные свойства монолитного сорбента на основе сополимера дивинилбензола (ДВБ), винилэтилбензола (ВЭБ) и 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) (поли(ДВБ–ВЭБ–ГЭМА).

Монолит получали термоинициируемой свободнорадикальной полимеризацией внутри стеклянной колонки размером 150  3 мм. Синтез проводили при температуре 60C в течение 22 ч. В качестве инициатора полимеризации использовали 2,2'-азо-бис-изобутиронитрил, в качестве порогена — додеканол-1. Для обеспечения ковалентной прививки монолита к стенкам колонки поверхность стекла модифицировали 3-(триметоксисилил)пропилметакрилатом. Для того чтобы компенсировать усадку полимера в ходе синтеза и предотвратить отрыв монолита от стенок, полимеризацию проводили под давлением азота (3 бар).

Измерены параметры удерживания тестовых сорбатов (урацил, пиридин, 4-винил пиридин, нитробензол, бензол, толуол, этилбензол, пропилбензол, бутилбензол) при разных температурах (30, 40, 50, 60 оС) в обращено-фазовом варианте жидкостной хроматографии для двух монолитных колонок. В качестве подвижной фазы (ПФ) использовался водный раствор ацетонитрила с концентрациями 50, 55, 60, 65, 70, 75 и  80%.

На основании экспериментальных данных удерживания тестовых сорбатов построены изотермы сорбции, определены селективности удерживания, рассчитаны теплоты адсорбции и  их зависимости от содержания органического модификатора (ацетонитрила) в ПФ Q=f(CACN, %) , проведена оценка  идентичности адсорбционных свойств двух использованных  в работе монолитных.

Проведено сравнение адсорбционных неподвижной фазы монолитных колонок и колонки GraceSmart RP 18 3 μ (размером 1504,6 мм). Показано, что теплоты сорбции на сополимере монолитных колонок в среднем в  1,7 раз больше, чем на неподвижной фазе RP18 колонки GraceSmart.

Литература

[1] Smirnov K.N., Dyatchkov I.A., Telnov M.V., Pirogov A.V., Shpigun O.A. // J. Chromatogr. A. 2011. DOI: 10.1016/j.chroma.2010.12.025. В печати.