Электрохимическое поведение системы прямого контакта Li/Sb2S3, нанографит

Ковынёва Н.Н.

Аспирант

Саратовский государственный технический университет,

физико-технический факультет, Саратов, Россия

E-mail: k.natasha_86@bk.ru

Известна способность графита и материалов на его основе обратимо внедрять ионы лития при потенциалах близких к потенциалу металлического лития, что дает возможность применять эти материалы в качестве отрицательного электрода в источниках тока. Однако электрохимические испытания показали, что процесс деинтеркаляции ионов лития из нанографита не происходит, поэтому его использование в качестве анодного материала в литийионных источниках тока невозможно. В состав активной массы отрицательного электрода могут входить твердый электролит, сажа и графит. Последние добавляют в целях улучшения подвода тока и формирования электропроводной матрицы в случае обратимой работы электрода.

В работе исследовалась возможность использования нанографитовых материалов  в качестве добавок в сульфид сурьмы (III) с целью расширения диапазона используемых плотностей тока и увеличения электрохимической емкости катодного материала. Для исследования электрохимических характеристик были изготовлены так называемые «распределенные электроды», которые представляют собой смеси порошкообразного электродного материала и саже-графитовой смеси с полимерным связующим в различных соотношениях.

Разрядные кривые исследуемых образцов имеют устойчивую разрядную площадку. Разность между ЭДС и напряжением разрядной площадки при токах меньших 50 мкА/cм2 не превышает 50 мВ, что важно для устойчивой работы источника питания электронного прибора.

В таблице представлены электрохимические характеристики исследуемых катодных материалов.

Таблица 1. Электрохимические характеристики исследуемых систем

| Система | Н.Р.Ц., В | Диапазон токов, мА/см2 | Масса катодного материала, г | Разрядная емкость, мА∙ч/г (разряд до 0,2 В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Li/Sb2S3+15% саже-графитовой смеси* | 2,8 - 3,1 | 0,25 - 1,5 | 0,04 | 10 -15 |
| Li/саже-графитовая смесь | 3,0 - 3,2 | 0,25 - 1,5 | 0,01 | 2,0 - 4,0 |
| Li/нанографит | 3,0 - 3,2 | 2,5 - 10 | 0,01 | 300 - 340 |
| Li/нанографит | 3,0 - 3,2 | 2,5 - 10 | 0,01 | (разряд до 2,5 В) 170 - 200 |
| Li/Sb2S3+15% нанографита | 2,8 - 3,1 | 1,25 - 5,0 | 0,03 | 50 - 70 |

* Саже-графитовая смесь – сажа ПМЭ-90 + пиролитический графит

На основе экспериментальных данных установлено, что нанографитовый материал обладает ёмкостью по литию приближающейся к теоретической. Введение в сульфид сурьмы (III) нанографита приводит к увеличению электрохимической емкости в 5 - 10 раз и увеличению плотностей тока в несколько раз.

Литература:

1. Ковынева Н.Н., Архипова Н.В., Михайлова А.М., Ткачев А.Г. Интеркаляция лития в наноразмерные композиты на основе сульфида сурьмы и нанографита // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах: материалы XI международной конференции. Новочеркасск, 2010.

Исследования проведены под руководством д.х.н., проф. Михайловой А.М.