Простые полиэфиры, являющиеся блок-сополимерами на основе окиси этилена и окиси пропилена, имеют большое практическое значение. Они представляют собой неионогенные поверхностно-активные вещества, которые активно используются в нефтехимии, пищевой промышленности и химической технологии. В последнее время они показали себя в качестве эффективных переносчиков активной формы лекарственных препаратов [1,2]. Во многом их свойства обусловлены тремя факторами: гидрофильно-липофильным балансом (соотношение блоков окиси этилена и окиси пропилена), молекулярной массой и разветвленностью полимера. Структура простых полиэфиров в растворе определяется проявлением различных типов нековалентных взаимодействий между фрагментами макромолекул и молекулами растворителя. Анализ и оценка этих взаимодействий позволит объяснить механизм связывания полиэфиров с различными соединениями, в том числе с биологически активными веществами. Одним из методов изучения этих взаимодействий является калориметрия растворения. Она дает информацию о термодинамических параметрах межмолекулярных взаимодействий в жидких средах.

В настоящей работе проведено исследование термодинамики растворения простых полиэфиров на основе окиси этилена и окиси пропилена в органических растворителях и в воде. Определены энтальпии растворения Pluronic L61, Pluronic L121, Pluronic F68, ПЭ-240, а также полипропиленгликоля и полиэтиленгликоля в неполярных средах (тетрахлорметан, циклогексан, бензол) и в полярных растворителях (метанол, этанол, вода). Полученные данные проанализированы с точки зрения влияния молекулярной массы полимера, соотношения блоков окиси этилена и окиси пропилена на термодинамические параметры растворения. Выявлено, что на термодинамику растворения существенно влияет структура растворителя. Механизм растворения полиэфиров в различных неполярных средах примерно одинаков и определяется ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями. Термодинамические параметры растворения полиэфиров в воде и в спиртах заметно различаются между собой. В работе проведен расчет вкладов различных типов межмолекулярных взаимодействий полиэфиров с изучаемыми растворителями. Обсуждены причины различия поведения полиэфиров в воде и в спиртах. Проведен анализ концентрационных зависимостей энтальпий растворения в изученных средах.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Кадры» (ГК № П1349).

1.  Kabanov A.V., Lemieux P., Vinogradov S., Alakhov V. Pluronic block copolymers: novel functional molecules for gene therapy // Advanced Drug Delivery Reviews. 2002, №54(2). p. 223-233

2. Kabanov A.V., Batrakova E.V., Miller D.W. Pluronic block copolymers as modulators of drug efflux transporter activity in the blood–brain barrier // Advanced Drug Delivery Reviews. 2003, №55(1) p. 151–164