Исследование люминесценции молибдатов AgLa1-xEux(MoO4)2

(x=0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 и 1.0)

Яковлев Вадим Гаврильевич

Старший преподаватель

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, 
Физико-технический институт, Якутск, Россия

vadim1437@mail.ru

Соединения на основе молибдатов хорошо известны в качестве материалов для люминесцентных ламп, активных сред лазеров, люминесцентных экранов и др. [1]. Двойные молибдаты, активированные ионами редкоземельных элементов, представляют большой интерес для научных исследований в связи с перспективой их применения в качестве высокоэффективных ярких люминофоров с высокой цветопередачей в полупроводниковых светодиодах [2-5]. Возможность варьирования катионного состава кристаллической решетки двойных молибдатов MR(MO4)2 (M – одновалентный элемент, R – редкоземельный элемент) позволяет получать люминофоры со свечением в широкой области длин волн. Кроме того, внедрение в кристаллическую решетку молибдатов редкоземельных элементов также может быть использовано для исследования строения матрицы кристаллов.

Нами были изучены люминесцентные свойства твердых растворов двойных молибдатов AgLa1–xEux(MoO4)2 (x = 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 и 1.0). На рис. 1 показан спектр люминесценции молибдата AgLa1–xEux(MoO4)2: х = 0.2 (lвозб. = 465 нм). Центрами свечения во всех исследованных соединениях служили ионы Eu3+, обладающие интенсивной люминесценцией в «красной» области спектра. Определена природа оптических линий расщепленных штарковских компонентов. Во всех спектрах явно выделяются три полосы, характерные для переходов в 4f-конфигурации иона Еu3+ с возбужденного метастабильного состояния 5D0 на компоненты мультиплетов 7FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4): 588–600 нм (5D0 → 7F1), 604–630 нм (5D0 → 7F2), 699–706 нм (5D0 → 7F4). Еще две полосы проявляются слабо: 579–581 нм (5D0 → 7F0) и 652–657 нм (5D0 → 7F3). Наибольшей интенсивностью сопровождается электродипольный переход 5D0 → 7F2 с максимумом при ~616 нм. Свечение, связанное с сильно запрещённым правилами отбора переходом 5D0 → 7F0, имеет низкую интенсивность, что указывает на высокую симметрию окружения ионов европия Eu3+ в этих образцах.

Также были получены спектры возбуждения исследованных образцов. При энергиях возбуждения в области 2.2–3.5 эВ спектры похожи и типичны для f-f переходов в ионе Eu3+. На рис. 2 представлен спектр возбуждения AgLa1–xEux(MoO4)2 (х = 0.7, lсв. = 616 нм), где определена природа f-f переходов для наиболее интенсивных полос. Положение наиболее интенсивных полос в спектре возбуждения 395 и 465 нм соответствует длинам волн, которые обычно используются для возбуждения люминофоров в светодиодах.

Кроме того, были исследованы люминесцентные свойства неактивированного молибдата AgLa(MoO4)2. Спектр возбуждения данного соединения имеет вид широкой полосы с максимумом при энергии возбуждения 3.9 эВ. По форме и положению она типична для молибдатов и связана с поглощением основной матрицы. Из этого можно сделать вывод, что широкая полоса, наблюдаемая в спектре возбуждения AgLa1–xEux(MoO4)2 (х = 0.7, рис. 2), имеющая такой же вид и положение, также связана с поглощением основной матрицы.

Получена зависимость времени затухания от концентрации твердого раствора AgLa1–xEux(MoO4)2. Времена жизни изменяются в диапазоне от 180 мкс до 380 мкс. По мере увеличения концентрации Eu (до х = 0.9) наблюдается уменьшение времени жизни.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности исследованных кристаллов для практического применения, в частности в качестве «красной» компоненты в светодиодах в ближнем УФ, основанных на чипах InGaN.

Рис. 1. Спектр люминесценции молибдата AgLa1–xEux(MoO4)2: х = 0.2 (lвозб. = 465 нм).

Рис. 2. Спектр возбуждения молибдата AgLa1–xEux(MoO4)2 (х = 0.7, lсв. = 616 нм)

Литература.

1. Каминский А.А. Лазерные кристаллы. М.: Наука, 1975. 256 с.

2. Haque M.M., Kim D.-K // Materials Letters 2009, 63, p. 793–796

3. Narukawa Y., Nikli I., Izuno K., Yamada M., Murazaki Y., Mukai T. // Jpn. J. Appl. Phys. Lett., 2002, 41, p. L371

4. Wang Z. et al. // Journal of Alloys and Compounds 2007, 432,  p. 308–312

5. Wang Z. et al. // Chemical Physics Letters 2005, 412, p. 313–316