Температурная зависимость сверхпроводящей щели в GdO(F)FeAs по данным внутренней андреевской спектроскопии

Шаныгина Т.Е.1,2*, Кузьмичёв С.А.1†●, Садаков А.В.2†, Усольцев А.С.1,2*

*Аспирант; †научный сотрудник; ●к.ф.-м.н.

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

2 ФИАН им. П.Н. Лебедева, Отделение физики твердого тела, Москва, Россия

e-mail: tatiana.shanygina@gmail.com

Соединение GdO(F)FeAs относится к классу слоистых многощелевых сверхпроводящих оксипниктидов (система 1111) [1]. В нашей работе использовались поликристаллы GdO1-хFхFeAs (x = 0.12, 0.09) с критическими температурами ТС = 46 ÷ 53 K. Для определения энергий сверхпроводящих щелей использовалась андреевская спектроскопия контактов сверхпроводник – металл – сверхпроводник (SnS); симметричные SnS-контакты формировались с помощью техники "break-junction".

Как известно, на производной вольтамперной характеристики SnS-контакта возникает субгармоническая щелевая структура (СГС) – серия минимумов проводимости на смещениях Vn= 2/ne, где n = 1, 2… [2], связанная с эффектом многократных андреевских отражений (в случае двухщелевого сверхпроводника будут наблюдаться две такие структуры, соответствующие каждой из щелей). В предыдущей работе [3] нами было установлено, что в соединении GdO(F)FeAs реализуется двухщелевая сверхпроводимость, и определены энергии двух щелей при T = 4.2 K: L = (10.5  2) мэВ, S = (2.3  0.4) мэВ. При измерении характеристик стопочных контактов (т.е. структур типа S-n-S-…-S) наблюдался эффект внутренних андреевских отражений. Т.к. это объемный феномен, то минимумы СГС оказывались на смещениях Vn= 2N/ne, где N – количество контактов в стопке. При нормировке на один контакт (см. рис. 1) андреевские рефлексы на кривых проводимости стопочных контактов совпадают с аналогичными особенностями одноконтактных характеристик, что позволяет определять значения щелей с большей точностью. Используя данные измеренных при гелиевой температуре dI(V)/dV-характеристик одиночных и стопочных контактов, мы построили зависимости положений андреевских рефлексов Vn от 1/n и получили, в соответствии с формулой для СГС, две прямые линии (рис. 2). Это подтверждает тот факт, что двухщелевое состояние  GdO(F)FeAs является внутренним свойством этого соединения, а особенности, наблюдаемые на характеристиках получаемых контактов, не могут быть объяснены действием поверхностных эффектов.

Влияние температуры на СГС большой щели для контакта с локальной критической температурой ТСlocal ≈ 46 K показано на рисунке 3. Уникальной особенностью интерпретации спектров SnS-контактов является тот факт, что для определения температурных зависимостей щелей не требуется проведение фитинга: значения щелей при температурах вплоть до ТС могут быть получены из формулы Vn = 2/ne. Температурная зависимость большой щели нестандартна (рис. 4): функция L(Т) проходит ниже БКШ-образной зависимости, а характеристическое отношение БКШ 2L/kTClocal = (5.4 ± 1) заметно превосходит БКШ-предел 3.52. Подобный ход L(T) аналогичен поведению -щели в MgB2 [4,5] и является следствием внутреннего эффекта близости между двумя сверхпроводящими конденсатами. Напротив, 2S/kTC  1.1, что заметно ниже БКШ-предела 3.52 и говорит о наведенном характере сверхпроводимости в этих зонах.

В заключение авторы благодарят Ельцева Ю.Ф., Куликову Л.Ф., Михеева М.Г., Омельяновского О.Е., Пудалова В.М., Хлыбова Е.П. и Чеснокова С.Н, а также выражают особую благодарность руководителю лаборатории туннельных исследований профессору Пономареву Я.Г.

| Рис. 1. dI/dV-характеристики одиночного SnS-контакта (нижняя кривая) и стопочного (верхняя кривая; 2 контакта в стопке) контакта при Т = 4.2 K. Андреевские минимумы определяют значения щелей L ≈ 11 мэВ (значки nL) и S ≈ 2.5 мэВ (значки nS). | Рис. 2. Зависимость VnL,S от 1/n для исследованных SnS-контактов с максимальными локальными ТС. Сплошные линии соответствуют средним значениям щелей L = 10.5 мэВ и S = 2.3 мэВ (Т = 4.2 K). |
| --- | --- |
| Рис. 3. dI/dV-характеристика SnS-контакта, измеренная в интервале температур 4.2 K ≤ T ≤ 46 K = TClocal. Значками nL отмечены положения андреевских рефлексов от большой щели L(4.2 K) ≈ 11 мэВ. | Рис. 4. Температурная зависимость большой щели для GdO(F)FeAs (локальная ТС ≈ 46 K), построенная по данным рис. 3. Стандартная БКШ-образная зависимость приведена пунктиром для сравнения. |

Литература

1. Y. Kamihara, et al. // J. Am. Chem. Soc. 2008, №130, p. 3296.

2. J. Müller, J.M. et al. // Physica C. 1992, №191, p. 485.

3. T.E. Shanygina, et al. // JETP Lett. 2011, №93, p. 94.

4. Я.Г. Пономарев и др. // Письма в ЖЭТФ. 2004, №79, р. 484

5. S.A. Kuzmichev, et al. // Solid State Comm. 2012, №152, р. 119.