Магнитные и магнитотранспортные свойства монокристалла Fe48 Mn24 Ga28

Меттус Д.Е.,  Казаков А.П.

Студент 4 курс,  аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

mettus@physics.msu.ru

Cплавы Гейслера обладают комплексом необычных и практически важных свойств, таких как сочетанием фазовых переходов первого и второго рода, метамагнетизмом, эффектом памяти формы и гигантскими деформациями, магнитокалорическим эффектом, полуметаллическим поведением, наличием обменной анизотропии и др., что делает их чрезвычайно важными модельными объектами физики конденсированного состояния  и перспективными для практического использования многофункциональными материалами [1]. Наиболее подробно изучены сплавы Ni50Mn25Ga15 и близкие им по составу [2], в то время как исследование содержащих Fe сплавов Гейслера находится в начальной стадии.

В данной работе исследуются магнитные и магнитотранспортные свойства монокристаллических сплавов Fe48Mn24Ga28.  Магнитные свойства были изучены на вибрационном магнитометре ( LakeShore ) с чувствительностью 10-6 emu  при 80 - 400 К в магнитных полях до 10 кОе. Последовательность измерений состояла в следующем. Образцы  сначала подвергались циклическому нагреву-охлаждению не менее трех раз в диапазоне температур от 400 до 80 К, затем нагревались до 400 К и при ZFC измерениях охлаждались без приложения поля до 80 К и затем прикладывали поле и  проводили измерения намагниченности M (Рис.1,2) при медленном повышении температуры.

Рис. 1 — Зависимости намагниченности от температуры в слабом поле

Рис.2 — Зависимости намагниченности от температуры в сильном поле

При измерениях FC измерения намагниченности проводились в процессе охлаждения от 400 К. Удельное сопротивление  ρ (Рис. 3), магнитосопротивление ∆ρ/ρ (Рис. 4), и сопротивление Холла ρH (Рис.5 ) измерялись при 80-300 К.  Сопротивление Холла  ρH измерялось четырехзондовым методом при режиме ZFC также после 3-4 циклических нагревов и охлаждений.

Так же были рассчитаны константы (нормальная и аномальная) Холла (Рис. 5).

Представленные на Рис.1 и Рис.2 результаты измерения намагниченности в слабых и сильных полях указывают на магнитную неоднородность сплавов при T<160 K, что следует из различия кривых ZFC и FC   и многоступенчатого хода кривых в слабых полях,  а также  мартенситный переход,  сопровождающийся температурным гистерезисом.

Магнитосопрzотивление  отрицательно  и мало, характеризуется экстремумом в окрестности 160 К, также указывающем на сильную магнитную  неоднородность в окрестности этой температуры (см. Рис.1).

Рис. 4 — Графики зависимости величины магнитосопротивления  от температуры

Рис.3 — Удельное сопротивление материала при разных температурах

Можно заметить, что температуры переходов на Рис. 1,2 совпадают с температурами перегибов на графиках удельного сопротивления и магнитосопротивления (Рис. 3,4 )

Обсуждается корреляция между магнитными и транспортными свойствами и механизмы рассеяния электронов проводимости в сплавах  Fe48Mn24Ga28

Рис. 5 — Константы Холла при разных температурах

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант 12-02-00095-а)

Литература

- Ferromagnetic Shape Memory Alloys II. Ed. V.A. Chernenko, J.M. Barandiaran,

Trans. Tech. Publ. Ltd,  Switzerland. 2009.

- Васильев А.Н., Бучельников А.Д., Такаги Д., Ховайло В.В., Эстрин Э.И.

Ферромагнетики с памятью формы // Успехи физических наук. 2003, 173 (6).

сс.  577-608