Исследование влияния магнитного поля на модуль кручения магнитных гидрогелей.

Харитонов Алексей Сергеевич, Гладков Алексей Андреевич

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: aaakharitonov@gmail.com

Гидрогели —	дисперсные системы, состоящие главным образом из воды и эластичной полимерной сетки, придающей им механические свойства твёрдых тел. Магнитные гидрогели занимают своё особое место среди магнитных высокоинтеллектуальных материалов. В отличие от обычных гидрогелей магнитные гидрогели обладают магнитными свойствами, присущими ансамблям мелких магнитных частиц, и представляют собой полимерную матрицу геля, в которую внедрены мелкие магнитные частицы. Уникальность этих материалов состоит в том, что свойства полимерной матрицы могут быть значительно изменены в зависимости от большого числа внешних условий, таких как магнитное поле, степень высыхания, температура, кислотность среды.

Исследование магнитных гидрогелей представляет интерес в связи с тем, что эти материалы обладают двумя трудносовместимыми свойствами: большой намагниченностью и упругостью. Несмотря на то, что магнитные гидрогели являются новыми материалами, уже имеются предложения по их использованию. Предлагается использовать их в качестве новых композиционных материалов, элементов датчиков влажности и новых устройств в медицине.

Данная работа посвящена определению модуля кручения образцов гидрогеля в форме цилиндра при различных значениях внешнего постоянного магнитного поля. В работе были использованы образцы магнитных гидрогелей с различными концентрациями магнитных частиц на базе полиакриламидного гидрогеля. Этот гидрогель был выбран за основу, как широко распространенный и достаточно изученный.

Механические свойства исследовались на установке, специально собранной для измерения деформационных свойств в магнитном поле. Указанная установка позволяла измерять зависимость величины деформации кручения от момента крутящей силы. В результате измерений были получены зависимости угла поворота образца от момента крутящей силы для обазцов с различными концентрациями магнитных частиц в различных магнитных полях. При этом выявлено, что даже при относительно низкой концентрации магнитных частиц и в достаточно слабых полях начинают проявляться эффекты, обусловленные магнитными межчастичными взаимодействиями. После завершения эксперимента были исследованы зависимости модуля кручения от концентрации магнитных частиц в образцах и посчитаны статистические ошибки в определении модуля кручения. Установлено, что с увеличением магнитного поля увиличивается модуль кручения в рассмотренных образцах. Получены зависимости модуля кручения от величины внешнего магнитного поля.